동래구노인복지관 외벽보수

및 옥상방수공사

동래구노인복지관

[실시설계]

2022년 08월 22일

건축공사 시방서

건축사사무소 예성

공사시방서 목차

01 일반사항

01010 일반사항	1

01020 대안 및 변경 : 설계변경과 공기연장	3

01030 공사조건 협의 및 조정	4

01040 현장 관리/행정	7

01050 적용법규 및 규정	9

01060 용어의 정의 및 권한과 책임	10

01070 시공 관리	14

01080 공사관련 제출물	16

01090 공정표 및 시공계획서	20

01100 시공상세도면, 제품자료 및 견본의 승인	21

01110 시공현장 사진	25

01120 품질관리	26

01130 가설건축물 및 가설공사	27

01140 공사용 가설 설비 공사	29

01150 공사용 가설 공사 / 규준틀 및 비계 등	31

01160 가설 울타리 공사	36

01170 안전관리 및 안전, 보안 시설	37

01180 공사용 용지 및 도로	39

01190 환경보호 및 가설 환경보호설비	40

01200 재료 관리	44

01210 공사용 장비	46

01220 준공 및 하자보수	47

01230 정산 및 인도	49

02 방수공사

02010 폴리우레아수지 도막방수	50

03 실링공사

03010 일반사항	59

04 창호공사

04010 일반사항	62

04020 스테인레스 창호공사	66

05 패널공사

05010 일반사항	70

06 붙임자료(서식)

착공신고서 등	75~

01 일반사항

01010 일반사항

1. 본 공사시방서 적용 일반사항

1.1 일반사항

가. 이 공사시방서는 본 공사에 관한 계약서의 일부로서 적용한다.

나. 이 공사시방서는 본 공사에 관한 설계도서의 일부로서 적용한다.

1.2 적용범위

가. 본 시방서는 본 공사에 한하여 적용한다.

나. 도면, 공사시방서, 현장설명서 및 질의 응답서에 기재된 사항 이외는 이 시방서에 의한다.

다. 이 표준시방서 중 본 공사에 관계없는 사항은, 이를 적용하지 아니한다.

라. 내용 중, 본 공사에 포함된 다른 별도공사와 관련된 사항은, 각기 그 해당 공사의 기재사항을 준용한다.

마. 이 시방서에 표시되지 않거나 다르게 표기된 경우 KCS표준시방서(국가건설기준센터)에 따른다.

1.3 포함범위

본 시방서에 명시된 작업은 다음의 것들을 포함한 본 공사의 모든 인력, 재료, 기자재, 장비, 서비스 그리고 부수적인 모든 공급을 포함한다.

가. 계약 일반 조건, 계약 특수 조건, 공사 범위, 등에 규정된 사항

나. 계약 도서 등에 규정된 본 공사의 공통 가설공사, 토공사, 골조공사

다. 내, 외부의 바닥․벽․천정의 마감, 마감을 위한 바탕재, 내부 창호 및 외부 출입문

라. 기계 및 전기설비공사, 운송설비, 위생설비, 기타 설비 및 시설공사

마. 조경공사, 기타 부대공사 등

1.4 용어의 정의와 통일

건축주(발주청, 발주자) 및 감독원, 설계자 및 건축사(보), 시공자 및 현장대리인 등, 본 시방서에 사용된 용어들은, 다음의 절에 명시된 각 용어의 정의에 의하여 통일된 용어와 정의로서 사용되어야 한다.

2. 공사시방서 적용기준

2.1 본 공사시방서의 적용

시공자는 본 공사에 적용되는 모든 공사 기준에 대하여 본 시방서에 명기된 사항을 기준으로 하여 적용하여야 한다.

2.2 본 공사시방서외의 시방서 적용

본 시방서에 명기되지 아니한 사항은 본 공사시방서 총칙중 [01060 적용법규 및 규정]에 의하여 적용한다.

3. 관련법규의 준수

시공자는 공사와 관련된 모든 법령, 조례 및 규칙, 기타 기준 등을 준수하고 공사를 수행하여야 한다.

상세한 사항은 본 공사시방서 총칙중 [01060 적용법규 및 규정]에 의하여 적용한다.

4. 대관 행정 관련

4.1 인허가 수속 등 관공서 등에의 수속

가. 시공자는 관계법령에 의한 제반 인허가 및 모든 수속을 건축주를 대행하여 이행하여야 한다.

나. 시공상 필요한 관공서 및 기타에의 수속은 지체 없이 처리한다.

다. 이 수속에 소요되는 비용은 시공자 부담으로 한다. 단, 인허가를 득하기 위하여 필요한 제세 및 공과금은 제외한다.

5. 각종 보고 및 서류

5.1 제보고 및 서류양식

가. 시공자는 계약서 및 설계도서 등에서 지정한 것과 감독원이 지시한 각종 보고를, 지정한 기일 내에 지체 없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

나. 시공자가 감독원에게 제출한 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따로 정하지 않은 경우에는,  감독원의 지시에 따라야 한다.

5.2 제출물

본 공사에 제출되는 모든 제출물에 관한 사항은 본 공사시방서 총칙 [01300 공사제출물]에 의한다.

6. 관련 및 별도공사에 대한 협조

가. 본 공사와 관련된 계약이외부분에 대하여는 연관공정, 구조, 설비, 등을 포함한 상세한 내용 등에 관하여 건축주(감독원), 설계자(건축사, 건축사보 또는 설계 감독원) 등 당해 공사관계자 및 이해관련자와 협의하여, 공사 전체의 진척에 지장 없도록 하여야 한다.

나. 시공자는 이에 따른 운반 장비, 가설물 등을 별도 공사 당해업체에게 최대한 협조, 편의를 제공하여야 한다.

7. 비용 부담

본 공사에 있어서 다음 각항에 필요한 비용은 시공자가 부담하여야 한다.

단, 현장설명, 계약서 등에 의하여 본 공사에서 제외된 것으로 명시하여, 별도 발주한 부분에 대하여는 제외한다.

가. 재료, 기계, 기구 등의 시험 및 검사를 위한 감독원의 국, 내외 출장경비

나. 공사시행에 지장이 되는 가로등, 간판, 우편함 등 기존시설의 처리비용

다. 공사 시행상 필요한 시굴, 시추, 변위 관측, 사전조사

라. 경미한 가공선 및 지하 매설물의 처리비용

마. 시공자 임의로 시공하여 발생되는 사항에 대한 재시공 비용

바. 현장시공에 필요한 각종 시험 및 실험비용

8. 특허권 등 지적 재산권의 사용

가. 본 공사에 특허권, 실용신안권, 의장특허권 등을 사용하는 일이 있을 경우에는 시공자가 책임을 지고 처리하여야 한다.

나. 기타 지적재산권 등을 사용할 때도 또한 같다.

9. 공해발생 및 민원처리와 비용

가. 시공자는 건설공사로 인하여 발생하는 공해 및 민원에 대하여는 신속히 대처하여 공사완료 전에 해결하여야 한다.

나. 이에 소요되는 경비는 시공자가 부담한다.

01020 대안 및 변경 : 설계변경과 공기연장

1. 설계변경

1.1 경미한 변경

가. 도급금액의 증감 및 공사기한의 연기를 요하지 아니하는 설계내용의 경미한 변경은 감독원의 지시에 따른다.

나. 도면 및 시방서에 명기되지 아니한 사항일지라도 구조, 기능, 현장 마무리, 공법의 사소한 변경, 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증감, 경미한 변경은 감독원의 지시에 따라 도급금액 범위 내에서 이를 시공하여야 한다.

1.2 설계 변경 사유

다음과 같은 경우가 발생시는 설계 변경 처리를 할 수 있다.

가. 법령의 개정이나, 조례 등의 변경이 있을 때

나. 건축주의 요구가 있을 때

다. 사업이나, 계획의 주요한 변경이 있을 때

라. 관련 행정기관, 감사기관의 지적이 있을 때

마. 실제 현지여건이 본 계약내용과 현저한 차이가 있을 때

바. 기타 감독원이 타당하다고 인정하여, 건축주가 동의할 때

1.3 법령의 변경 또는 개정으로 인한 설계변경 사유

특히, 공사기간 중에 관련된 법령의 변경 또는 개정이 있어, 본 공사에 필히 반영하여야 할 때에는, 개정된 법령의 시행일을 기준으로 감독원의 승인을 받아 변경처리하고 법령의 개정일자, 개정사유, 개정내용 및 시공변경 내용 등을 상세히 기록하여 감독원에게 제출하여야 한다.

1.4 설계변경 절차

가. 건물의 구조 및 마감, 설비 등에 관한 일체의 변경사항에 대해서는 건축주, 감독원과 사전에 협의하여 처리하여야 한다.

나. 사전에 승인되지 아니한 채 시공된 부분은 기성으로 인정되지 않으며, 승인을 받지 않고 시행된 부분에 대한 감독원의 시정 혹은 변경 지시가 있을 경우 시공자는 그 지시에 순응하여야 하고, 감독원의 요구가 없더라도 필히 원상복구가 되어야 한다.

다. 모든 설계변경관련 승인 및 시행과 관련된 사항은 문서로서 처리되어야 한다.

1.5 설계자와의 사전 협의 및 승인

특히, 설계변경 내용 중 주요 구조부, 주요 내, 외장 마감재 및 형태, 주요 설비 시스템 등에 관하여는 설계자와 사전에 협의하여, 승인 후 변경 처리하여야 한다.

2. 공기 연장

다음의 경우에는 건축주 및 감독원과 사전에 협의하여, 승인 후 공기를 변경 처리할 수 있다.

가. 천재지변 또는 건축주의 사정에 의하여 공사가 중단, 지연되었을 때

나. 공사기간 중 강우, 강설, 혹한일수가 과거 10년간 평균일수 보다 많아 공사의 지장이 있었을 경우

다. 기타 건축주가 객관적으로 타당성을 인정할 수 있는 경우

01030 공사조건 협의 및 조정

1. 일반사항

1.1 현장조사 및 사전조사 등 공사 관련 조건검토 일반사항

입찰서의 제출은 시공자가 다음 사항을 수락하고, 계약에 반영하였음을 뜻한다.

가. 시공자는 본 공사의 현장을 면밀하게 확인하고 계약 문서와 계약 도서에 포함된 이용 가능한 정보를 검토하여야 한다.

나. 현장의 작업 조건과 위치, 모든 일반적 조건 특히, 교통여건, 현장진입, 폐기물처리, 자재 취급 및 저장, 인력, 급수, 동력, 도로 이용료, 현장의 불확실한 기후 또는 유사한 자연조건, 지반의 형태와 조건, 작업 초기부터 전 공사 기간에 필요한 장비와 설비의 성능, 그리고 본 계약하에서 작업량과 공사비에 영향을 줄 기타, 다른 모든 여건들을 확인하고 반영하여야 한다.

다. 시공자는 건축주가 제공한 유효한 설명자료들을 검토하고, 그 외 현장검사로 알게 된 현장 조건 등을 충분히 감안하여야 한다.

현장의 조건과 모든 유효한 자료들을 계약전에 시공자가 알아내는데 미흡하였다 해도, 공사 난이도나 작업수행을 위한 모든 적절한 비용을 공사비에 포함해야 하는 시공자의 책임이 면제되지 않는다.

라. 시공자는 전술한 모든 자료와 현장을 검사하고 조사한 결과로서, 숙련되고 우수한 기술로 건축주를 만족시킬 수 있도록 작업을 수행하겠다는 보증을 하여야 한다.

건축주측의 어떤 직원 또는 대리인이 계약 이전 또는 수행 중, 계약내용과 다른 그 어떤 다른 설명이 있었다 할지라도 건축주는 책임지지 않는다. 다만 다음의 경우를 제외한다.

1) 그러한 설명이 계약서에 명백히 기술되어 있거나,

2) 그 경우 책임이 건축주에 있다고 계약서에 분명히 표시되어 있을 때

3) 기타 건축주의 날인이 있는 공문서로서 분명히 그 내용이 표시되어 있을 때

1.2 책임 한계

가. 시공자는 현장대리인 등 시공자가 당해 공사를 위하여 임명, 지정, 고용한 자 및 시공자와 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

나. 공사목적물을 건축주에게 인도하기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나, 시공자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는, 시공자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

다. 시공자가 건축주에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

1.3 사전 조사 등의 내용

가. 시공자는 계약시 계약도서 등을 숙지하고, 도서 및 현장상황 등이 공사조건과 부합되는지 검토하여야 한다.

1) 설계도서 작성당시의 적용법규 및 계약시의 해당법규의 일치성

2) 설계도서 작성당시의 지적 및 대지소유상황 및 계약시의 해당내용의 일치성

3) 설계도서 작성당시의 각종 계약, 설계 조건 및 계약시의 해당내용의 일치성

4) 건축, 구조, 기계, 전기, 소방 등 각 공정의 설계도서간의 내용의 일치성

5) 각 공정부분 내 도면, 시방서, 계산서 등 설계도서간의 내용의 일치성

6) 구조계산 ,설비의 부하계산 및 각 설비간의 자료, 조건간의 일치성

나. 시공자는 검토한 결과를 계약 및 시공계획 수립시에 반영하여야 한다.

다. 계약 후에는 계약내용 중 설계도서 및 현장상황 등의 공사조건이 실제와 부합되지 않는다는 이유로 계약을 변경할 수는 없다.

라. 사전조사 및 검토에는 설계 도서간의 내용의 불일치, 현장상황과의 불일치, 공사계약조건 등과의 불일치 등 모든 공사 관련 조건에 대한 면밀한 조사, 검토를 포함한다.

마. 검토 후 이의가 있는 경우에는 이를 신속히 감독원에게 보고하고, 지시에 따라 처리하여야 한다.

2. 설계도서의 검토 및 질의

가. 시공자 및 현장대리인은 건설기술진흥법 제48조 2항에 의하여 설계도서 및 현장상황 등이 공사조건과 부합되는지 검토하여야 한다.

나. 시공자 및 현장대리인은 착공시 다음과 같은 사항 등을 포함하여 면밀한 조사 및 검토를 하여야 한다.

1) 허가도서 등 설계도서의 작성당시 적용법규 및 착공시의 해당법규의 일치성(특히 소방법 등)

2) 설계도서 작성당시의 지적 및 대지소유상황 및 착공시의 해당내용의 일치성

3) 설계도서 작성당시의 각종 계약, 설계 조건 및 착공시의 해당내용의 일치성

4) 건축, 구조, 기계, 전기, 소방 등 각 공정의 설계도서간의 내용의 일치성

5) 각 공정 부분내 도면, 시방서, 계산서 등 설계도서간의 내용의 일치성

6) 구조계산 ,설비의 부하계산 및 각 설비간의 자료, 조건간의 일치성

다. 설계도면과 시방서의 내용이 상이하거나 관련공사와 부합되지 아니하거나 누락, 오류 등 모순점이 있을 경우에는 착공 전에 이 사실을 감독원에게 보고하여 감독원의 결정, 지시에 따라야 한다.

3. 설계도서 관련 협의 및 결정

가. 시공자는 법규상 및 사용상으로 틀린 부분, 부적절한 부분, 의문시되는 내용이나 이의가 있을 시는 계약일로 부터 2주 이내에(설계변경 등을 포함하여, 불가피하게 계약 후 검토할 도서를 접수하였을 때는 그 도서 접수로부터 지정일 이내 또는 지정일이 없을 경우 2주 이내)이를 서면으로 감독원에게 질의를 하여 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

나. 시공자는 다음과 같은 이의가 생긴 경우에는 상기 기간 내 신속히 감독원에게 보고하고 그 처리방법에 대하여 협의하여 결정한다.

1) 설계도서의 내용이 명확하지 아니한 경우, 또는 내용에 의문이 생긴 경우

2) 도면과 시방서 등 설계도서 상호간의 내용이 상이하거나 관련공사와 부합되지 아니한 경우

3) 내용이 누락, 오류 등 모순점이 있을 경우,

4) 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니하거나 시공이 불가능한 사항이 있는 경우

5) 예기치 못한 특별한 사정이 생겨, 설계도서에서 제시한 조건을 만족시킬 수 없는 경우

6) 공사기한의 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

7) 기타 시공자가 적법하다고 판단하는(판단근거 제시) 공사비 변경이 있는 경우

8) 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

다. 위의 소정기간 내에 질의가 없으면 이의가 없는 것으로 간주하여 공사가 진행된 부분에 대한 민, 형사상의 책임은 시공자에게 있으며 이에 따른 이의를 제기할 수 없다.

라. 다만, 공사의 성질상 당연히 시공하여야 할 사항은 설계도서에 누락되었다고 할지라도, 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

마. 시공자가 건축주(감독원)에게 통지하지 아니하였거나, 건축주(감독원)의 문서로서 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 공사기성부분으로 인정되지 않는다. 또, 시공자가 임의로 시행한 공사에 대하여 건축주, 감독원의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 시공자의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

4. 설계도서의 우선순위

가. 모든 설계도서는 상호 보완되는 것으로 하되, 설계도서 사이에 모순점이 있는 경우에는, 공사계약 일반조건에 규정하는 바에 따른다.

4.1 관련문서 적용 우선순위

가. 관련 문서 간에 상호모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

1) 계약서

2) 현장설명서

3) 설계도서

4.2 설계도서 적용 우선순서

가. 설계도서 간에 상호모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

1) 공사시방서

2) 설계도면

3) 승인된 시공 상세도면

4.3 본 시방서 각 내용의 적용 우선순서

본 공사시방서의 내용 중, 총칙 내용과 총칙이외의 각 공종별 내용 간의, 상호 다른 내용이나 모순이 있을 경우에는, 각 공종별 시방내용에 명시된 내용을 우선 적용하되, 감독원의 확인을 받아야 한다.

5. 공법 등의 결정

가. 건축물의 완성방법에 대해 설계도서상에 지정된 경우를 제외하고 가설, 공법 등 공사를 완성하는데 필요한 수단, 방법에 대하여는 시공자가 결정한다. 다만, 필요한 경우는 감독원과 협의하여 결정한다.

나. 건설기술진흥법에 의하여 신기술로 지정된 공법으로서, 이 공사에 적합한 것이 있을 경우에는 감독원과 시공자가 협의하여 이를 사용할 수 있다.

6. 해석 및 분쟁

6.1 어구의 해석

가. 계약서 및 설계도서 상의 공사범위, 내용 및 어구 해석에 대하여, 상호 이견이 생겼을 경우는, 계약서에 별다른 명기가 없는 경우는, 건축주 및 감독원의 해석이 우선한다.

나. 설계도서상의 설계내용 해석이나 적용에 있어서 서로 이견이 있을 경우에, 건물의 형태, 기능, 재료, 질감, 색, 기타 등 설계자의 권한에 관한 부분에 대하여는 설계자의 해석이 우선 한다.

6.2 분쟁의 해결

가. 설계도서와 관련한 사항 이외의 발생하는 문제에 대한 분쟁은 건축주 및 감독원과 협의 해결하여야 한다.

나. 협의가 성립되지 않을 경우에는, 관계법령의 규정에 의하여 설치된 지방건설분쟁조정위원회의 결정에 따라야 한다.

01040 현장 관리/행정

1. 일반사항

공사현장의 관리는 시공자가 자주적으로, 적극적으로 하여야 한다.

1.1 현장관리 건설기술자 등의 배치

가. 시공자는 공사관리 기타 기술상의 관리를 담당하는 건설기술자를 배치하되, 배치 전에 각 건설기술자의 적법한 기술자격을 증명하는 자료를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

나. 건설기술자 배치기준은, 특기가 없으면 건설산업기본법에 따른다.

다. 배치된 현장대리인과 건설기술자는 감독원의 승인 없이 현장을 이탈하지 못하며, 공사관리, 기타 기술상의 관리에 있어 부적당하다고 인정될 경우에는 감독원은 시공자에게 그 교체를 요구할 수 있으며, 이 경우 시공자는 그에 따라야 한다.

1.2 설계도서 등의 비치

공사현장에서 해당 공사와 관련된 계약문서(‘공사계약 일반조건’등 계약 첨부사항이 있으면 그를 포함한다), 관계법령, 한국산업규격, 중요 가설물의 구조계산서, 공사예정공정표, 시공계획서, 기상표 및 기타 필요한 도서류 등을 비치하여야 한다.

2. 공사용 가설시설물의 관리

가설울타리, 비계 및 발판, 공사현장사무소, 현장창고, 가설설비 등 기타 공사용 가설시설물의 설치는 이하 각각의 시방에 의하되, 특별한 명기가 없으면 당해 공사를 원만히 시행할 수 있도록, 설치계획서를 작성하여 감독원의 승인을 받아 설치한다.

3. 각종 발생재 및 지장물처리

가. 지중매설물, 토사 등 공사 중 발생재의 처리는 특기에 의하되, 특기내용이 없으면 감독원의 지시에 따라 정리하고 내용명세서를 첨부하여 감독원에게 인도한다. 인도를 요하지 아니하는 것은 모두 공사현장 밖으로 반출하여 적법하게 처분한다.

나. 공사 시공상 지장이 되는 장애물의 처리는, 감독원과 협의하여 적법하게 처분한다.

다. 산업폐기물은 관계법규에 따라 적절히 처분한다.

4. 보호 및 보양

4.1 문화재 등의 보호

시공자는 공사시행 중 문화재 등의 보호에 주의를 기울여야 하며, 공사 중에 문화재 등을 발견할 때에는 곧 감독원에게 보고하고, 문화재보호법 등 관련법 및 규정에 따라 처리한다.

4.2 주변 구조물의 보호

가. 시공자는 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존 시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

나. 공사장이나 그 주변에 있는 지상, 지하의 영구 또는 가설구조물에 대하여 위해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.

4.3 건물 등의 보양

가. 기존 부분, 시공완료 부분 및 미사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은 적절한 방법으로 보양 및 관리한다.

나. 손상을 받은 부분은 신속히 원형으로 복구한다.

5. 표지설치 및 현장 출입관리

5.1 표지설치

가. 시공자는 법적으로 필요한 건축허가표지판 등 각종 안내 표지판, 및 안전관리상 필요한 여러 가지 적법한 표지, 표식판 등 각종 표지, 표식판 등을 설치하되, 그 규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 관련 법규 및 감독원의 지시에 따른다.

나. 그에 필요한 비용은 계약된 공사금액에 포함되어있는 것으로 본다.

5.2 공사현장의 출입관리 등

공사현장의 일반인 및 근로자의 출입시간, 풍기와 보건위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

6. 정리, 정비, 및 청소

공사현장내의 여러 재료, 여러 기계 및 기구, 기타의 정리정돈, 점검정비, 청소 등을 충분히 하고, 항상 현장내를 청결, 안전히 유지하도록 한다.

01050 적용법규 및 규정

1. 관련 법규의 적용 및 엄수

가. 시공자는 본 공사 시행과 관련되는 제반법규를 엄수, 성실히 이행하여야 하며 이에 따른 모든 책임과 비용은 시공자가 감수하여야 한다.

나. 건축법, 건설기술진흥법, 건설산업기본법, 산업안전보건법, 환경보전 관계법령, 산업표준화법, 근로기준법, 등 기타 모든 건축공사관련 법령 및 지침, 훈령 등을 포함한다.

2. 공사시방서의 적용 및 엄수

2.1 본 공사시방서의 적용

시공자는 본 공사에 적용되는 모든 공사는 본 시방서에 명기된 사항을 기준으로 하여 적용하여야 한다.

2.2 본 공사시방서외 타 시방서의 적용

본 시방서에 명기되지 아니한 사항은 국토교통부 제정 표준시방서(이하 표준시방서라 칭한다.) 및 정부공인 기관 및 관련협회 제정 시방서를 준용한다.

3. K.S.등 기준의 적용

3.1  K.S. 기준의 적용

본 시방서와 관련하여 특기가 없는 한, K.S 기준을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

3.2  K.S. 기준외의 적용

K.S 기준에 없거나, 공사의 특수성으로 불가피하게 외국기준을 적용하여야 하는 경우는, 구조상, 기능상 본 공사에 적합하고 동시에 국내 관련 법규에도 적합하여야 한다.

4. 기타 적용규정

이 시방서 이외의 기타 사항은 다음 사항을 적용한다.

가. 도면, 공사시방서, 현장설명서 및 질의 응답서에 기재된 사항

나. 공사계약 일반조건, 공사입찰유의서, 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙, 기타 계약관계 예규

01060 용어의 정의 및 권한과 책임

1. 공사관계자 관련 용어의 정의

본 시방서에서 사용하는 용어의 구분

구 분	관련자	그 소속원
	건축주	감독원
발주 관련
	설계자	건축사 및 건축사보(조원)
설계 관련	시공자	(건축주와 본 공사부분에 대하여 계약한) 시공자에게 소속된 현장대리인 및 현장원 등
	전문건설업자	(소속원에 대해서는 본 시방서에서 언급하지 아니하며, 본 공사와 관련한 그 책임과 의무는 본 공사의 시공자에게 있다)
시공 관련
	시공참여자	(소속원에 대해서는 본 시방서에서 언급하지 아니하며, 본 공사와 관련한 그 책임과 의무는 본 공사의 시공자에게 있다)

1.1 건축주 관련 용어

1.1.1 건축주

가. "건축주"라 함은 다음 각목에 규정된 자를 포함하여 말한다.(이하 건축주로 통일하여 칭한다.)

1) 건축주 : 건축법 제2조 1항 12호에서 말하는 ‘건축주’를 말한다.

2) 발주자 : 건설산업기본법 제2조 10호에서 말하는 ‘발주자’를 말한다.

3) 발주청 : 건설기술진흥법 제2조 1항 6호에서 말하는 ‘발주청’을 말한다.

나. 본 시방서에서는, 본 공사를 시공자에게 도급하는 자를 말한다. 단, 건설산업기본법 제2조 10호의 단서조항과 같이, 본 공사의 전부 또는 일부에 대한 수급인으로서 도급받은 계약 내용 또는 건설공사를 다시 (재)하도급 하는 자를 제외한다.

1.1.2 감독원 및 감독보조원

가. "감독원 및 감독보조원"이라 함은 건축주가 본 공사를 위하여, 임명 및 위임을 통하여 지정한 이들을 말한다.

1.1.3 감독원의 권한과 책임

가. 감독원은 건설기술진흥법 제49조에서 정하는 바에 따라 감독업무를 수행한다.

나  감독원은 본 공사에 시행에 대하여 건축주로 부터 위임받은 내용을 지휘 감독하고, 시공관련도서, 시공부분 등의 검사, 승인, 입회 등의 공사전반에 걸친 공사관리 및 기술관리를 담당한다.

다. 감독원은 관계법령의 규정에 의한 공사업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력하여야 한다.

라. 시공자에 대한 감독원의 지시, 승인 및 협의 또는 검사는 모두 감독원의 권한과 책임으로 간주한다. 이 경우 감독원의 중요한 지시 및 승인은 문서로 하여야 유효하다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 하여도 유효하다.

1.2 설계자 관련 용어

1.2.1 설계자

가. "설계자"라 함은 다음 각목에 규정된 자중, 본 공사와 관련된 건설기술 및 용역부분을 수행하는 자를 포함하여 말한다.

1) 설계자 : 건축법 제2조 1항 13호에서 말하는 ‘설계자’를 말한다.

2) 설계자 : 건축사법 제2조 3호에서 말하는 ‘설계’를 수행하는 자를 말한다.

3) 설계자 : 건설산업기본법 제2조 3호에서 말하는 ‘건설용역’을 수행하는 자를 말한다.

나. 설계자는 건축법 제23조 1항 및 건설기술진흥법 제48조, 건축사법 제4조 1항의 규정에 의하여 건축주가 그 업무를 위임한다.

1.2.2 건축사(보)

가. "건축사(보)"라 함은 다음 각목에 규정된 자를 포함하여 말한다.

1) 건축사   : 건축사법 제2조 1호에서 말하는 ‘건축사’를 말한다.

2) 건축사보 : 건축사법 제2조 2호에서 말하는 ‘건축사보’를 말한다.

1.3 시공자 관련 용어

1.3.1 시공자

가. "시공자"라 함은 다음 각목에 규정된 자를 포함하여 말한다.(도급받은자, 수급인 등. 이하 시공자라 통일하여 칭한다.)

1) 공사시공자 : 건축법 제2조 1항 16호에서 말하는 ‘공사시공자’를 말한다.

2) 건설업자   : 건설산업기본법 제2조 7호에서 말하는 ‘건설업자’를 말한다.

3) 수급인     : 건설산업기본법 제2조 13호에서 말하는 ‘수급인’을 말한다.

4) 건설업자   : 건설기술진흥법 제2조 1항 7호에서 말하는 ‘건설업자’를 말한다.

나. 본 시방서에서 시공자라 함은 건축주로부터 본 공사를 도급받은 건설업자를 말한다.

다. 본 시방서에서 시공자라 함은 계약서에 기재되어 있는 수급자, 계약자 또는 그 대리자와 그들이 위임하는 현장대리인등을 포함하여 말한다.

라. 계약 내용 및 본 시방서상의 그 책임과 의무의 이행에 대하여는, 건설산업기본법 제2조 10호의 단서조항에서와 같이, 하도급관계에 있어서 하도급 하는 건설업자, 전문건설업자, 시공참여자 등을 포함한다.

단, 이 경우 그 책임과 의무는 하도급을 준 원도급자에게 있으며, 하도급자 등이 그 책임과 의무를 이행하지 않았다고 하더라도, 하도급을 준 원도급자의 책임과 의무가 면책되지 아니한다.

1.3.2 현장대리인(현장소장) 및 현장원

가. “현장대리인”은 시공자가 본 공사를 위하여 임명한, 예산회계법, 시설공사계약 일반조건 및 건설산업기본법, 기타 관련법규에서 정하는 기술 및 자격, 또한 공사규모에 따라 정하는 경력 및 현장경력 이상의 자격을 갖춘 시공 책임기술자로서, 본 공사 전반에 걸친 공사관리 및 기술관리 등의 업무를 총괄하여 수행하는 자를 말한다.

나. “현장원”은 시공자가 본 공사를 위하여 공정, 품질, 안전, 자재, 노무 등 필수 담당요원을 포함한 각 공사부문별 기술 유자격 책임자들을 그 기술과 자격대로 임명하여, 현장대리인을 보좌하고 공사를 수행하는 자를 말한다.

1.3.3 전문건설업자(하수급자, 하도급자, 전문시공업체를 포함한다)

가. “전문건설업자“라 함은 다음 각목에 규정된 자를 포함하여 말한다.

1) 하수급인  : 건설산업기본법 제2조 14호에서 말하는 ‘하수급인’을 말한다.

2) 보통 관습적으로 부르는 하도급(업)자, 즉 하도급을 받은 업자를 말한다.

나. 시공자가 적법한 방법 및 범위에 대하여, 공사의 일부를 제3자에게 하도급 하고자 하는 경우 그 수급자를 말한다.

1.3.4 시공자의 권한과 책임

가. 시공자는 공사계약서, 설계도서 등에 의하여 성실히 시공하되, 감독원의 검사, 지시, 승인 또는 협의 결과에 따라 시행하여야 한다.

나. 시공자는 공사의 품질에 책임을 진다.

다. 시공자는 계약시 현장대리인 및 주요 부문별 책임 현장원들의 경력확인서 및 이력서(사진첨부)를 건축주에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

라. 시공자는 본 공사의 착공 전에, 건축주의 승인을 받은 현장대리인과 그 현장대리인을 보좌하는 각 부문별 모든 현장원들을 임명하고, 착공과 동시에 항상 현장에 상주시켜야 한다.

마. 시공자는 감독원이 관계법령의 규정에 의한 공사감독업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력하여야 한다.

1.3.5 현장대리인 및 현장원들의 권한과 책임

가. 현장대리인 및 그를 보좌하는 현장원들은 분야별 전담 유자격 기술자들로 구성되어 현장에 상주하여야 하며, 작업량에 따라 감독원이 증원을 요청할 수 있다.(유자격자라 함은 국가기술자격 취득자를 말함)

나. 현장대리인은 각 공사 부문/공종별로 각 기술책임자, 기능공책임자를 상주시켜야 하고, 착공 즉시 전체 본사 및 현장구성요원의 기구 조직표를 제출하여 감독원의 승인을 받아 현장사무실에 게시한다.

나. 현장대리인은 착공 전에 상기 책임자들을 포함한 각 기술자들의 자격 및 경력확인서(사진첨부)를 감독원에게 제출하여, 확인받은 후 현장에 배치하여야 한다.

라. 현장대리인은 모든 현장 인적현황을 변동 즉시 서면으로 보고하여야 한다.

1.3.6 하도급관련 권한과 책임

가. 시공자는 공사의 전부 또는 법정 제한규모 이상을 제3자에게 하도급을 할 수 없다.

나. 시공자가 제3자에게 공사전부 또는 법정 제한규모 이상을 하도급을 한 경우, 건축주는 일방적으로 본 공사계약을 파기시킬 수 있으며, 계약자는 이에 대해 아무런 이의를 제기하지 못한다. 또한 이미 시공된 공사에 대한 공사비와 그 철거에 소요되는 비용은 시공자가 배상하여야 한다.

다. 시공자가 적법한 방법과, 절차를 통하여 공사의 일부를 제3자에게 하도급 하고자 하는 경우에는 해당공사 하도급 발주 30일 전에 서면으로 감독원의 승인을 받아야 한다.

라. 시공자는 하도급 승인 신청시 하도급업자의 도급한도액, 공사실적, 자본금, 보유 인력 및 설비, 신용도 등을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.

2. 기타 용어의 정의

2.1 설계도서 관련

2.1.1 설계도서

가."설계도서"는 다음의 공사용 설계도면 및 관련 도서를 말한다.

1) 건축법 제2조 1항 14호에서 말하는 ‘설계도서’를 말한다.

- 본 공사용 설계도면

- 구조계산서 및 시방서 등 본 공사와 관련한 도서.

2) 건축법 시행규칙 제1조의2 및 건축사법 시행규칙 제3조에서 말하는 다음 각각의 ‘서류’를 포함하여 말한다.

- 건축설비계산 관련서류

- 토질 및 지질 관련서류

- 기타 본 공사에 필요한 서류

나. 본 시방서에서 말하는 설계도서에는 다음의 것들을 포함하여 말한다.

- 본 공사용 계약도서(계약서, 현장설명서 및 질의응답서 등)

2.1.2 시방서

가. 표준시방서

본 공사시방서에서 필요시 준용하는, "표준시방서"라 함은 국토교통부에서 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성과 품질확보 등을 위하여 시설물별로 정한 표준적인 시공기준으로서, 건축주 또는 설계 등 용역업자가 공사시방서를 작성하는 경우에 활용하기 위한 시공기준을 말한다.

즉) 국토교통부 표준시방서

나. 전문시방서

본 공사시방서에서 필요시 준용하는 "전문시방서"라 함은, 공공기관 및 지방자치단체 등에서 시설물별 표준시방서를 기본으로 모든 공종을 대상으로 하여 특정한 공사의 시공 또는 공사시방서의 작성에 활용하기 위한 종합적인 시공기준을 말한다.

예) 서울시 전문시방서, 주택공사 전문시방서, 한국도시공사 전문시방서

다. 공사시방서

본 "공사시방서"는 상기의 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 작성된 본 공사용 시공기준이다.

본 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과, 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능, 규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리와, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술한 것이다.

라. 전문업체시방서

"전문업체시방서"는 본 공사를 위하여 자재별 제품공급업체 및 각 공종별 시공전문업체에 의하여 작성된 본 공사용 시공기준이다.

각 공종의 특수성, 현장여건, 선후 공종 및 공법 등을 고려하여 실시설계도면 및 시공상세도면 등에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과, 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능, 규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리와, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술한 것이다.

단, 전문업체시방서는 공사착수전에 작성 및 제출되어 감독원의 문서로서 사전승인을 얻은 후라야 비로서 본 공사를 위한 전문업체시방서로서 인정될 수 있다.

2.2 행위 관련

가. "지시"라 함은 건축주 측에서 발의하여 감독원이 시공자에 대하여 공사감독의 소관업무에 관한 방침, 기준, 계획 등을 알려주고 이를 실시하게 하는 것을 말한다.

나. "승인"이라 함은 시공자 측에서 발의한 사항을 감독원이 서면으로 동의하는 것을 말한다.

다. "입회"라 함은 감독원, 또는 그가 지정한 대리인이 현장에 임석하여 시공상황을 확인하는 것을 말한다.

2.3 기타

가. 별도공사

본 공사와 관련된 일부공사를 건축주가 부분적으로 분리 발주하여 별도의 업체와 계약을 체결한 도급 계약 범위 이외의 공사를 말한다.

3. 기타 책임과 권한의 조정

가. 본 공사시방서에서 이하의 “감독원” 으로만 명기된 부분 중,

건물의 형태, 기능, 재료, 공법, 색, 기타 설계자와 관련된 부분에 대하여는,

“감독원”으로 명기된 것으로 간주한다.

나. 본 공사의 설계자와 감리자가 다른 경우는, 이하의 “감독원” 으로만 명기된 부분 중,

건물의 형태, 기능, 재료, 질감, 색, 기타 등 설계자의 권한에 관한 부분에 대하여는,

“감독원 및 설계자”로 명기된 것으로 간주된다.

다. 시공자 및 전문시공업자 등 관련자들은 이에 적극 협조하여야 한다.

4. 용어의 해석 및 분쟁

4.1 용어의 해석 우선순위 기준

가. 이 공사시방서에 사용된 용어의 해석은 본 공사에 한하여 아래 우선순위에 따른다.

1) 계약문서(이 공사시방서를 포함한다)

2) 건설기술진흥법, 동 시행령 및 동 시행규칙

3) 기타 건설관련법규

4) 공사종류별 용어사전

5) 국어사전

나. 그에 명시된 용어의 정의, 또는 설계 및 사용된 원래의 의도 및 의미에 준하여 해석하며, 건축주 및 설계자에게 불리하지 아니하도록 해석한다.

4.2 관련자 이견시의 용어의 해석 순위

이 공사시방서에 사용된 용어의 해석시 내용, 어구 및 용어의 해석에 대하여, 상호 이견이 생겼을 경우는, 본 시방서 [01040 공사조건 협의 및 조정]의 [6.해석 및 분쟁]에 따른다.

01070 시공 관리

1. 내용

1.1 시공의 시행

시공은 설계도서, 그리고 감독원의 승인을 받은 공정표, 시공계획서, 원척도, 시공도 등에 따라 시행한다.

1.2  공사기간

가. 시공자는 따로 정한 경우를 제외하고, 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하여 지체없이 계획대로 공사를 추진하여 계약된 공기내에 완료하여야 한다.

나. 선행공정완료 직후 후속공정에 착수하면 품질에 나쁜 영향을 줄 수 있는 공정에 대하여는 충분한 공사기간을 고려하여야 한다.

다. 전체공사의 완료 전에 특정부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서 변경에 대하여 감독원의 요구가 있을 때에는 시공자는 품질에 나쁜 영향이 없는 한, 이를 반영하여야 한다.

1.3 작업시간의 조정

가. 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나, 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 감독원의 승인을 받아야 한다.

나. 공정계획상 작업시간의 연장 또는 단축, 야간 또는 휴일에 작업할 필요가 있다고 감독원이 인정할 때에는 품질확보에 지장이 없는 한, 시공자는 이를 반영하여야 한다.

1.4 수량의 단위 및 계산

공사수량의 단위 및 계산은 원칙적으로 정부시설공사 표준품셈의 수량계산규정에 따른다.

1.5 공정표와 그 관리

가. 시공자는 설계도서에 따라서 공사전반에 대한 상세한 계획을 세우고 소정양식의 공정표를 제출하여야 한다.

나. 공정표에 변경이 생긴 경우에는, 변경공정표를 지체없이 작성하고, 감독원의 승인을 받는다

다. 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 감독원의 지시를 받아 조정한다

1.6 시공계획서

시공자는 공사실시에 앞서 감독원의 요구에 따라 공정계획, 현장인력관리계획, 시공장비계획, 자재반입계획, 품질관리계획, 안전관리계획, 환경대책 등에 대하여 상세한 실시계획을 작성한 시공계획서를 감독원에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다

1.7 치수

치수는 설계도면에 표시된 치수로 한다.

1.8 측량

가. 시공자는 시공측량 후 측량성과표를 감독원에게 제출하여 확인을 받아야 하며, 공사의 모든 부분에 대한 위치, 표고, 치수의 정확도에 대하여 책임을 진다.

나. 시공자는 건축주 등이 설치한 측량말뚝을 이동 또는 손상시켜서는 안 되며, 만일 이동이 필요할 때에는 감독원의 승인을 받아야 한다.

다. 공사의 기준고는 설계도에 표시된 수준점을 기준으로 하여야 한다.

라. 시공측량을 실제 수행하는 자는 국가기술자격법에 의한 측량에 관한 자격을 갖춘자로 한다.

1.9 규준틀

가. 건축물의 위치, 시공범위를 표시하는 규준틀은 바르고 튼튼하게 설치하고, 감독원의 검사를 받아야 한다.

나. 중요한 규준틀은 준공시까지 잘 보호해야 하고, 파손되었거나 이설시에는 감독원의 지시에 따라야 한다.

1.10 원척도, 시공상세도, 견본

가. 원척도, 시공상세도, 견본 등은 지체없이 작성하여 감독원에게 제출하여 승인을 받는다. 다만, 작성의 필요성이 적은 것은 감독원의 승인을 받아 생략할 수 있다.

1) 01300 공사관련 제출물 참조

1.11 입회 및 자료제출

가. 다음과 같은 공사부분에 대하여는 감독원의 입회하에 모양, 치수, 강도, 품질 등을 확인하고, 그 기록, 기타 필요한 자료(검사보고서, 기록사진, 품질시험 성적표 등)를 제출하여야 한다.

1) 수중, 지하 또는 건조물 내부에 매몰되는 부분 및

2) 재료의 배합, 강도, 기타 시공후의 검사가 곤란한 시공부분

3) [01300 공사관련 제출물] 참조

1.12 기계기구

중요한 기계 기구는 당해공사에 상응한 적법한 성능 및 규격 등의 것으로 하되, 사용하기 전에 감독원의 승인을 받는다.

1.13 폭발물 등의 취급

폭발물 기타 위험물의 운반, 보관 및 사용 등의 취급은 관계법규에 따라 확실하고 안전하게 하여야 한다.

1.14 공사보고

가. 공사의 진척, 작업원의 취업, 재료의 반입, 기후 등 감독원이 필요하다고 인정하여 지시한 사항에 대하여는, 그의 상황, 결과를 나타낸 보고서를 감독원에게 제출한다.

나. 공사보고의 서식, 제출방법, 시기 등에 대하여는 감독원의 지시에 따른다.

01080 공사관련 제출물

1. 일반사항

1.1 공사기록

공사의 착수로 부터 준공시점까지의 작업공정, 양생방법, 진척상황, 시공방법 및 시공정밀도, 기상조건, 실시한 시험성적, 안전 및 환경관리 기록 등 공사 전반에 관하여 필요한 사항상황,록, 비치하고, 준공시에 감독원을 경유하여 감독원에게 제출한다.

1.2 회의 및 문서화

가. 공사기간 중 감독원, 시공자 및 해당 공사부분의 담당 책임자들이 참석하는 회의를 정기 또는 비정기적으로 가져, 주요 사항에 대하여 협의 및 결정을 하여야 한다.

나. 회의를 통한 주요 지시, 결정 및 승인 사항은 문서로 기록하여 각 담당자들의 확인을 거쳐야 하며, 그러지 아니한 경우는 효력을 발생하지 않는다.

다. 공사진행에 있어 주요 내용에 대한 통보 및 공문 등은 반드시 서명날인이 되어 있는 문서로 하여야 한다.

1.3 감독원 경유 의무

시공자 및 현장대리인이 건축주에 통지 또는 제출하는 서류는 본 공사 감독원을 경유하여야 한다.

2. 공사시기별 제출 도서(감독원용 2부)

2.1 공통사항

가. 관련법규 및 관할 관공서 등에서 제출하도록 되어있는 사항

나. 공사계약서 등에서 요구한 사항

다. 설계 계약서 등에서 요구된 사항 중, 시공자가 준비 또는 작성하여야 할 사항

2.2 착공시

가. 현장 기술자 지정신고서(현장대리인, 안전관리자, 품질관리 시험요원 등)

나. 현장원 기구 조직표 및 현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증 사본

다. 건설공사 예정공정표

라. 시공 계획서, 품질관리시험 계획서, 안전관리 계획서, 노무 및 장비투입 계획서

마. 착공계 및 기타 감독원이 지정한 사항

바. 도급계약서 사본 및 계약 내역서, 일위대가표, 수량산출조서, 견적조건 등

사. 기타 각 제출물별 주기사항에서 규정한 제출물 중, 착공시 해당사항

2.3 공사중

가. 현장진척상황 보고서

나. 하도급업체 승인신청서 및 제품업체 목록

다. 재료검사원

라. 공사 사진

마. 각종 시험성적표

바. 시공도

사. 월간 공정표 및 주간 공정표

아. 기성고 검사원

자. 중간검사 서류(신청서 제외)

차. 기타 각 제출물별 주기사항에서 규정한 제출물 중, 공사중 해당사항

2.4 준공시

가. 시설물 인수 인계서(운영 지침서, 유지관리 지침서, 기타특기사항)

나. 준공사진첩

다. 준공도서, 시공도서, 주요 자재 품질관리 시험성적서

라. 공사관련 기록부(인허가 관계철 포함)

마. 준공계(공사비 정산서류 포함)

바. 기타 각 제출물별 주기사항에서 규정한 제출물중 준공시 해당사항

3. 제출물별 공통사항

3.1 제출절차 협의 및 확인

가. 시공자는 각 제출물의 작성 전에 제출물의 작성 및 제출에 관한 사항을 검토하여, 분명하지 않은 사항이 있을 경우, 감독원과 협의, 조정한다.

나. 시공자는 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후, 제출물에 날인하여 감독원에게 제출하여야 한다.

다. 시공자의 각 제출물 작성 및 제출에 소요되는 비용(작성을 위한 자료수집, 정리 및 전문가에 대한 자문 등에 소요되는 비용을 포함한다)은 공사계약금액에 포함하여야 하며, 추가하여 청구할 수 없다.

3.2 제출규격

가. 서류의 규격은 정부, 발주처, 감독원의 지정양식 또는 사전에 협의된 사항을 제외하고는 시공자가 그 내용의 성격에 따라 임의로 정하여 작성하되, 표지는 A4 용지에 세로로 작성하고 내용물은 A4 크기로 정리, 좌철하여 제출한다.

나. 제출서류는 각 건별로 제출일자 및 각 면마다 사전에 협의하여 정해진 일련번호를 명기하며, 비치서류는 각 건별로 작성일자 및 각 면마다 일련번호를 명기한다.

3.3 추가요구 및 변경

감독원은 공사의 원할한 진행 등을 위하여 제출물의 제출부수의 추가, 제출시기의 변경, 또는 본 시방서에 명시되지 아니한 제출물의 제출 또는 기록유지를 요구할 수 있으며, 시공자는 이에 따라야 한다.

3.4 내용변경

모든 제출물에 대하여, 내용의 변경을 수반하는 사유가 있거나, 추가로 발생하여 감독원이 이를 인정한 때에는 관련되는 제출물을 재 작성하여 제출하여야 한다.

3.5 미제출시의 제한

본 시방서가 정한 제출물을 감독원에게 제출하지 않고서는 승인 또는 확인을 받을 수 없으며, 해당 공사 및 후속 공사를 진행할 수 없다.

4. 기타 서류

4.1 공사 예정공정표

본 시방서 [01310 공정표 및 시공계획서] 참조

4.2 공종별 세부 예정공정표

본 시방서 [01310 공정표 및 시공계획서] 참조

4.3 시공계획서

본 시방서 [01310 공정표 및 시공계획서] 참조

4.4 시공상세도면

본 시방서 [01340 시공상세도면, 자재자료, 견본] 참조

4.5 공사용 자재 자료

본 시방서 [01340 시공상세도면, 자재자료, 견본] 참조

4.6 공사용 자재 견본

본 시방서 [01340 시공상세도면, 자재자료, 견본] 참조

4.7 공사 사진

본 시방서 [01380 공사 사진] 참조

4.8 공무행정서류

공무행정서류에 대하여는 감독원과 협의 결정한다.

5. 신고 및 인․허가 신청용 서류

5.1 신고 및 인․허가용 업무서류의 준비

시공자는 본 공사의 완수를 위하여 필요한, 다음의 각종 도서류의 준비 및 작성업무를 건축주를 대신하여 수행하여야 한다.

1) 착공신고와 사용검사 등 각종 관계기관 신고 및 인․허가에 관련한 도서 및 신청용 서류

2) 관계기관과의 협의 및 설명 등에 필요한 서류

3) 기타 관계기관 및 감독원이 필요하다고 인정하여 요청하는 서류

5.2 신청 및 필증의 제출

가. 신청서에 시공자 또는 설치자란이 있을 경우에는 시공자의 대표가 기록 날인하여야 한다.

나. 신청란에 건축주의 직인 날인이 필요한 경우는, 관련서류를 사전에 건축주가 충분히 검토할 시간을 확보하여 건축주에게 제출하여 건축주의 직인 날인을 받은 후 관계기관에 신청한다.

다. 신고 및 인허가 필증을 교부받은 경우는 즉시 감독원에게 제출하여야 한다.

6. 사용검사서류

6.1 종류 및 내용

6.1.1 설계도면

가. 당해 공사의 사용검사부분에 대한 설계도면(사용검사도면)

나. 공사현장에서 설계변경한 부분의 설계도면 원도

6.1.2 시공상세도면

가. 본 시방서 [01340 시공상세도면, 자재자료, 견본] 참조

6.1.3 공사사진첩

가. 본 시방서 [01380 공사 사진] 참조

6.1.4 신고 및 인․허가필증 원본

가. 기존 신고 및 인․허가 신청에 의해 발급받은 신고 및 인․허가필증 원본

나. 상기 [5.2 신고 및 인․허가 신청용 서류] 참조

6.1.5 하도급자의 목록

가. 상호, 소재지, 대표자, 전화번호, 공사범위, 공사기간 등 표기

6.1.6 측정, 시험 및 검사 보고서

6.1.7 유지관리 지침서

가. 본 시방서 각 절에 명시된 설비기기, 자재에 한한다.

나. 포함하여야 할 사항

1) 설비기기 목록

2) 설비기기 제조자 및 설치자명, 주소, 전화번호

3) 사용설명서, 운전 및 유지관리지침

4) 설비기기 보증서

6.2 제출시기 및 부수

가. 시공자는 시공자의 검토 및 감독원의 확인이 완료된 사용검사도면을, 본 공사 사용검사일 3일전까지 감독원에게 제출하여야 한다.

나. 제출부수는 다음과 같다.

1) 원도 1부(A1 SIZE), 청사진 5부,

2) 공사기록부 3부,

3) CD ROM 3개 및 더빙된 공정별 공사진행 VIDEO TYPE 3SET

6.3 사용검사원 제출시 감독원의 확인을 받아야 하는 사항

가. 안전관리비 사용내역

나. 공정현황

다. 시공확인 결과에 관한 기록

라. 현장점검 지적사항 조치완료 여부

마. 사용검사 예비점검 지적사항 조치완료 여부

01090 공정표 및 시공계획서

1. 공사 예정공정표 및 공종별 세부 예정공정표

1.1 PERT/CPM 공정표

가. 공사예정공정표는 PERT/CPM 방식 또는 사전에 협의하여 결정된 방식으로 작성되어야 한다.

나. 공사예정공정표에는 다음 사항이 명시되거나 첨부되어야 한다.

1) 공종별 및 공종내 주요 공정단계별(ACTIVITY) 착수시점, 완료시점

2) 공종별 및 공종내 주요 공정단계별 선․후․동시시행 등의 연관관계

3) 주 공정선(CRITICAL PATH), 또는 주 공정 공사의 목록

4) 의무적 중간관리일 및 권장 중간관리일

5) 주간 공정율표

6) 기성검사원 제출일정 계획

7) 주요 제출물 제출일정 계획 : 시공계획서, 시공상세도면 및 자재자료, 견본

8) 옥외 가설물 설치 및 철거 일정계획

9) 사용자재 옥내운반 일정계획

10) 기타 본 시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

1.2 제출시기 및 부수

가. 제출시기

1) 정상착공의 경우 : 착공 15일전

2) 착공지연의 경우 : 실제 착공과 동시

나. 제출부수 : 총 4 부(감독원용 2부)

2. 시공계획서

2.1 승인

시공자는 각 절별로 명시한 해당 공사에 대한 시공계획서를 작성하여 감독원의 확인을 받은 후 공사에 착수하여야 한다.

2.2 포함내용

시공계획서에는 아래 사항이 포함되어야 한다.

가. 공사 개요

나. 시공관리 체계

다. 세부공정표(자재, 인력 및 장비 계획을 포함한다)

라. 사용재료 및 시공결과의 품질

마. 공정단계별 시공방법 및 양생계획

바. 품질관리계획 : 품질관리조직, 관리목표 및 실시방법, 목표미달시 조치방안

사. 안전관리계획 및 환경관리계획

아. 타 공사 및 연관 공종과의 협의 및 조정이 필요한 사항

자. 적합한 시공을 위하여 설계도서의 조정 및 변경이 필요한 사항

차. 기타 본 시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

2.3 제출시기 및 부수

가. 제출시기 : 각 공종별 공사 착수 7일 전까지

나. 제출부수 : 총 4 부(감독원용 2부)

01100 시공상세도면, 제품자료 및 견본의 승인

1. 일반사항 및 전담팀의 운영

1.1 일반 공통사항

가. 시공자는 건축법 제24조 제4항에 의거하여, 본 공사의 전 공정 및 각 단위공정에 대하여, 시공용 상세도면 등과 자재 및 제품 자료, 견본 등(이하 시공상세도면 등이라 한다)의 작성계획서를 지정된 기일이내(착공 후 7일 이내)에 감독원에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

나. 시공자는 승인된 시공상세도면 등의 작성계획서에 의하여, 각 단위 공종별로 시공상세도 등을 지정된 기일(아래 각 종류별 지정 제출시기 참조)이내에 감독원에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

다. 시공상세도면 등은 감독원의 승인을 받아야만 자재 구입 및 시공에 착수 할 수 있다.

라. 시공상세도면 등의 작성비용은 시공자가 부담하여야 한다.

마. 감독원에게 시공상세도면 등의 승인 없이 진행된 모든 공사부분에 대한 민, 형사상의 책임은 시공자에게 있으며 이에 따른 이의를 제기할 수 없다.

바. 시공상세도면 등의 작성 및 제출은 각 해당공정 및 관련 타공정, 별도 공사 등의 공정에 차질이 없도록 하여야 하고, 시공상세도면 등의 작성 지연에 따른 모든 책임은 시공자가 지어야 하며, 이로 인한 계약기간의 연장은 인정되지 아니한다.

사. 이와 관련된 공사전반에 관한 협의 및 조정은 시공자 책임으로 하여야 한다.

아. 사전 제출 및 승인된 시공상세도면 등과 다르게 시공 또는 사용된 모든 시공물과 사용자재는 기성으로 인정되지 아니하며, 이에 대한 복구비용은 시공자가 부담한다.

자. 기타사항은 본 시방서 [01300 공사제출물] 및 [01310 공정표 및 시공계획서] 등을 참조한다.

1.2 작성범위

가. 시공자가 전 공정에 대하여 제출하는 (세부)시공상세도, 자재자료, 견본 등의 작성계획서는 다음을 포함하여야 한다.

1) 전체 공정 및 각 단위공정(부대공사, 대공위공정(부별도위공정포함)의 실행시기(예정공정표)

2) (세부)시공상세도, 자재자료, 견본 등의 작성, 협의승인기간, 자재발주, 반입 및 시공 시기

3) 감독원이 지정하거나, 별도 공사중 본 공사와 연관된 공사부분

나. 시공자가 각 단위 공종별로 제출하는 (세부)시공상세도, 자재자료, 견본 등은 다음을 포함하여야 한다.

1) 전체 공정 및 각 단위공정의 실행시기(예정 및 실시공정표)

2) 전체 공정중 해당 각 단위공정 및 타 연관부위 공정

3) 해당 각 단위공정의 전‧후속 공정

4) 기타 감독원이 지정하거나, 별도 공사중 본 공정과 연관된 공정 및 전‧후속 공정

1.3 설계전담팀의 운영

가. 시공자는 시공상세도 등의 작성업무를 전담할 분야별 적정 설계요원 등(이하 설계담당현장원이라 한다)을 현장내에 투입시켜, 전담팀으로 운영하여야 한다.

나. 시공상세도면 및 준공도면의 작성을 위한 설계담당 현장원의 분야별 수는 건축주(감독원)와 합의하여 정하되, 공사진행 및 업무부담에 따라 건축주(감독원)의 증원요청이 있을 시는 즉시 이행하여야 한다.

다. 상기 팀의 운영 및 비용부담은 전액 시공자가 부담하여야 한다.

라. 시공자가 (세부)시공상세도 등을 작성할 능력이 없거나 이행치 아니할 경우, 감독원은 일방적으로 별도의 설계요원을 모집하여 시공상세도를 작성시킬 수 있으며, 이에 대한 비용을 매회 기성금에서 공제할 수 있다.

2. 시공상세도면(SHOP DRAWINGS)

2.1 일반사항

가. 사전에 제출 및 승인된 시공상세도면 작성계획서에는 다음의 내용을 포함하여야 한다.

1) 시공상세도면 작성일정

2) 시공상세도면 작성방법, 작성범위, 기준 등

3) 설계요원의 조직 및 인적사항과 각 업무내용도 포함하여야 한다.

나. 공사 수행상의 잘못 또는 부분공사의 누락을 사전에 방지하기 위하여, 시공자는 각 단위 공정별로 시공상세도면을 작성, 제출하여 감독원의 확인을 받은 후 해당 공사에 착수하여야 한다.

다. 시공상세도면은 각 단위 공정별로 세부공정단계별 및 부위별로 상세히 작성되어야 한다.

라. 시공상세도면에는 각 단위 공정별로 공사여건과 계약문서의 조건 및 전체 설계도서의 내용과의 적합성 여부를 확인한 결과를 첨부하여야 한다.

마. 승인받은 후에라도, 시공상세도의 내용이 공사하기에 미흡하거나, 오류가 있다고 판단되거나, 감독원의 지시가 있을 경우에는 즉시 보완 제출하여 재 승인을 받은 후, 시공에 차질 없이 반영하여야 한다.

2.2 작성 방법 및 포함내용

가. 시공상세도면은 설계도서의 요구사항이 종합되도록 작성되어야 하며, 부위별 재료명과 시공 또는 설치 및 마감상태가 명확히 표기되어야 하고, 정확한 치수 및 축척이 명시되어야 한다.

나. 또한, 설계도서대로 시공하기 위해 조정하여야 할 조건이 있을 경우는 이를 시공상세도면에 명시하여야 한다.

다. 시공상세도면의 내용은 원 설계도서의 내용에 반하여 작성될 수 없다.

라. 시공상세도면의 내용은 다음의 것을 포함하여야 한다.

1) 원 설계도서의 해당 주요 내용.

2) 공사에 필요한 주요 평면, 단면, 입면 상세 및 확대상세도.

3) 해당 공정 및 연관공정에 대한 재료상세도, 규격, 기타 주기사항 등.

4) 기타 감독원이 요구하는 내용 등

마. 기타 시공상세도면에 포함되어야 할 내용의 종류는 본 시방서 각 절에 명시된 해당 요구사항에 따른다.

2.3 제출시기

가. 시공상세도면 작성계획서 : 착공 후 7일 이내

나. 단위공정별 시공상세도면 : 각 공종별 공사착수 7일 전까지

2.4 제출형태 및 제출부수

가. 공사용 : 청사진 또는 복사물 4부(감독원용 2부)

나. 자료용 : CD 또는 DISKETTES  2부(감독원용 1부)

2.5 기타

가. 제출된 시공상세도면은 시공자 및 작성자의 날인이 된 원본을 포함하여 제출하여야 한다.

나. 제출부수 중 사본의 경우는 현장대리인의 원본대조필 서명․날인이 있어야 한다.

다. 제출된 시공상세도면의 내용중 필요에 의하여, 시공자가 아닌 제3자가 작성한 경우라 하더라도, 시공자가 본 공사에 대한 그 내용 및 공법의 적합성, 적법성과 원 설계도서와 상위점이 없음 등을 검토 확인하고, 그 결과에 대하여 현장대리인의 서명․날인한 확인보고서를 첨부하여야 한다.

3. 자재 및 제품 자료

3.1 일반사항

가. 본 공사용 도면, 시방서, 각종계산서 등 설계도서에 표기된 자재 및 제품(자료, 부재, 및 설비기기를 포함한다. 이하 본 시방서에서 같다)는 설계기준이다.

시공자는 표기된 외의 자재 및 제품을 사용할 경우에는 표기된 자재 및 제품과 동등하거나 그 이상의 성능과 품질을 가진 자재 및 제품을 감독원에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

나. 시공자는 자재 및 제품의 선정시, 설계도서의 요구조건 및 품질기준의 적합성과 적법성을 먼저 확인하여야 한다.

다. 시공자는 자재 및 제품의 선정, 구입을 위한 검토나, 품질보증 및 적법성을 위하여, 해당 자재 및 제품에 대한 자료 및 검토확인서를 제출하여 감독원의 승인을 득한 후, 구입, 사용 또는 설치하여야 한다.

라. 기타는 일반사항 및 시공상세도면의 내용과 같다.

3.2 작성 방법 및 포함내용

자재 및 제품 자료에는 아래의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 각 자재 및 제품별로 선정을 위하여 꼭 필요하지 않은 사항은 감독원과 협의하여 생략할 수 있다.

가. 자재 및 제품의 개요(모델명, 제조자명, 연락처, 해당 시방번호)

나. 당해 자재 및 제품이 품질기준 및 설계도서 명시기준 등에 적합한 품질임을 나타내는 증빙서류로서, 다음 중 하나 이상을 제출하여야 한다.

1) 품질검사전문 공공기관이 발급한 시험성적서. 다만, 발급 후 3개월이 경과되지 않았고, 공공기관 사업장에서 당해 사업장의 감독원(공무원 및 준공무원)의 서명․날인을 받아 시험 의뢰하여 발급받은 시험성적서에 한한다.

2) “산업표준화법”에 의한 한국산업규격표시품

3) “주택건설촉진법”등 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나, 품질을 인증 받은 재료.

다. 자재 제조자의 시공 또는 설치시방서(역시 발주처의 사전승인을 얻어야 사용 가능하다.)

라. 납품 소요기간 및 사용 공구 및 기기

마. 설계도서 및 현장여건이 제품설치 등에 적합함을 나타내는 서류. 적합하지 않을 경우 등은 자재의 설치 등을 위하여 필요한 설계도서 및 현장여건의 조정 요구사항

바. 기타 제출 자재 제품자료 포함되어야 할 내용의 종류는 본 시방서 각 절에 명시된 해당 요구사항에 따른다.

3.3 제출시기

가. 각 공종별 자재의 사용 또는 설치 15일 전까지 제출하여야 한다.

나. 다만, 감독원이 본 공사에 사용하기 전에 품질시험․검사가 필요하다고 판단하는 경우에는 그 시험․검사에 소요되는 기간을 추가로 감안하여 제출하여야 한다.

3.4 제출형태 및 제출부수

가. 공사용 : 자료원본 및 복사물 4부(감독원용 2부)

나. 자료용 : CD 또는 DISKETTES  2부(감독원용 1부)

다. 기  타 : 필요시 사진 및 브리핑용 패널

3.5 기타

가. 제출된 자재 및 제품자료는 시공자 및 작성자의 날인이 된 원본을 포함하여 제출하여야 한다.

나. 제출부수 중 사본의 경우는 현장대리인의 원본대조필 서명․날인이 있어야 한다.

다. 제출된 자료의 내용이 제조업자, 공급업자 등 제3자가 작성한 경우라 하더라도, 시공자가 본 공사에 대한 그 내용 및 공법의 적합성, 적법성과 원 설계도서와 상위점이 없음 등을 검토 확인하고, 그 결과에 대하여 현장대리인이 서명․날인한 확인보고서를 첨부하여야 한다.

라. 기타 일반사항 및 시공상세도면의 내용과 같다.

4. 견본

4.1 일반사항

가. 시공자는 공사용 자재에 대하여 설계도서에 명시한 기준에 적합한 자재의 견본을 제출, 감독원의 승인을 득하여 선정하여야 한다.

나. 선정된 자재의 견본은 반입되는 자재의 검수기준으로 활용할 수 있도록, 감독원 사무실에 건축물의 사용검사시까지 비치하여야 한다.

다. 기타 일반사항 및 시공상세도면의 내용과 같다.

4.2 작성 방법 및 포함내용

가. 각 단위공정별 자재 및 제품들의 견본 총 목록과 개요(모델명, 사용부위, 제조자명, 연락처, 해당 시방번호 등)

나. 자재 및 제품 견본별 라벨(모델명, 사용부위, 해당 시방번호 등)

다. 사용 공구 및 기기(필요시 간단히)

라. 기타 제출할 견본에 포함되어야 할 내용의 종류는 본 시방서 각 절에 명시된 해당 요구사항에 따른다.

4.3 제출시기

가. 각 공종별 자재의 사용 또는 설치 15일 전까지 제출하여야 한다.

나. 다만, 감독원이 본 공사에 사용하기 전에 품질시험․검사가 필요하다고 판단하는 경우에는 그 시험․검사에 소요되는 기간을 추가로 감안하여 제출하여야 한다.

4.4 제출형태 및 제출부수

가. 공사용 : 견본 3부(감독원용 2부)

나. 자료용 : 컬러사진 또는 IMAGE FILE(DISKETTES) 2부(감독원용 1부)

다. 기  타 : 브리핑용 패널

4.5 기타

가. 제출된 견본은 시공자 및 작성자의 날인이 된 REPORT(사진 또는 IMAGE FILE로 작성)의 원본을 포함하여 제출하여야 한다.

나. 사진의 경우는 컬러로서 쉽게 변색되지 아니하여야 하고, 지정이 없으면 5“x7" 크기 이상으로 하되, 필름도 함께 제출한다.

다. 본 공사용으로 반입된 자재나 제품이, 사전 제출되어 승인된 견본 또는 자재자료 등의 내용과 색, 질감, 품질 등이 다르거나 유사한 제품이 있어 혼동될 여지가 있다고, 감독원이 판단하는 경우에는, 즉시 시공자가 장외로 반출하여야 하고, 현장내에는 어떠한 이유로도 계속 놓아둘 수 없으며, 그 사유가 발생한 시점(다르거나 유사한 제품의 본 현장 반입시점)으로부터의 해당 공정의 기성부분은 인정되지 아니한다.

라. 기타 일반사항 및 시공상세도면의 내용과 같다.

01110 시공현장 사진

1. 공사기록사진

가. 시공자는 감독원의 지시에 따라 본 공사에 대한 정기적인 기록사진을 촬영한다.

나. 기록사진들은 각 단계별로 시공 중일 때와 시공 후의 사진이 선명하게 식별되도록 작성하여, 제출하여야 한다.

2. 대상부위

가. 시공 착수 전 상황, 시공 진행중인 과정, 시공 완료후의 현황

나. 시공 중 매몰되어 나타나지 않는 부분

다. 준공 후 해체되는 가설물

라. 기타 감독원이 지정하는 부분

3. 촬영방법

가. 공사 시공 중 매몰되는 주요 부위에 대해서는, 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 시공상태가 분명히 나타나게, 해당 주요 부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여야 한다.

나. 사진 촬영시에는 피사체가 선명하게 보이도록 하여야 하며, 피사체의 치수를 알 수 있도록 스케일, 줄자 등을 부착하여 함께 촬영하여야 한다.

다. 수시로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 천연색 사진과 VIDEO로 촬영하여 상시 현장에 비치할 수 있도록 감독원에게 제출하여야 한다.

4. 제출 방법 및 시기

가. 공사진행 사항에 대한 전경사진은 주간, 월간, 분기등으로 촬영하여 제출한다.

나. 각 공사기록사진은 공정별로 공정, 촬영장소, 촬영시간을 명기하여 사진철에 철한다.

다. 필름과 더빙된 VIDEO TAPE를 포함하여 매월 말일 기준하여 제출하여야 한다.

01120 품질관리

1. 내용

1.1 품질관리의 실시

가. 시공자는 시방서의 해당 규정에 부합한 공사의 품질을 확보하기 위하여 사전 승인된 품질관리계획서에 따라 공사의 품질시험 및 품질관리를 실시하여야 한다.

나. 공사용 재료의 품질관리 및 품질시험은 [01020 재료관리]에 따른다.

1.2 품질관리계획서 등

가. 시공자는 착공 후, 지체 없이 시험설비, 조직, 시험담당자, 품질관리항목, 빈도, 규격치 등을 포함하는 품질관리계획서를 감독원에게 제출하고 승인을 받아야 한다.

나. 규격 및 시험방법 등 품질관리계획서의 내용에 대하여는, 특기가 없으면 건설기술진흥법령의 소정 규정에 따른다.

1.3  시공검사

가. 시공자는 한 공정을 완료한 때마다, 그 시공이 설계도서에 정한 조건에 적합함을 계측 등에 의하여 확인하고, 이를 감독원에게 보고한다.

나. 설계도서에 지정이 있는 경우, 이 가항의 보고가 있는 경우, 및 감독원이 지정한 공정에 이른 경우에 감독원의 검사를 받는다.  다만, 이에 따를 수 없는 경우에는 따로 요청하여 지시를 받아야 한다.

다. 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후, 다음 작업을 시작하여야 한다.

라. 검사에 합격한 공정과 동일한 공법에 의하여, 시공한 부분에 대한 검사를 추출검사로 할 수 있다.

마. 공사 시공 후 매몰되는 부분이나 검사가 불가능한 부분은, 감독원의 검사를 받아야 하고, 서면 또는 도면으로 확인을 받아 두어야 한다.

1.4 시공검사에 수반하는 시험

가. 시공의 검사에 수반하는 시험은 건축법 및 건설기술진흥법의 소정 규정에 따른다.

나. 시험을 실시하는 시험소는 공공의 성격으로 적법한 곳이라야 한다.  적정한 규정이 없는 자재나 제품의 경우에는 필히 감독원과 협의하여 정하여야 한다.

다. 시험에 소요되는 비용은 시공자가 부담한다.

1.5 기성 및 준공검사

가. 공사의 기성부분검사 및 준공검사는 우선 시공자가 검사하고, 설계도서와 대조하여 그 적합성을 확인한 후 감독원에게 보고하여 검사를 받는다.

나. 하도급자 및 시공참여자 등 제3자에 의한 공사부분의 기성부분검사 및 준공검사도 우선 시공자의 책임으로 검사하고, 그 적합성을 확인한 후 감독원에게 보고하여 검사를 받아야 한다.

다. 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 감독원의 지시에 따른다.

01130 가설건축물 및 가설공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 본 시방서는 공사현장의 시공에 있어서 공통가설공사에 적용한다.

나. 공통가설공사 이외의 가설공사 시공에 대해서는 각 해당공사의 시방서에 따르거나 본 공통가설공사 각 항 중 그 사용 목적상 유사한 것에 준한다.

다. 본 시방서에 명시하고 있는 것 이외의 가설 자재 등의 규격, 규준류에 대한 적용규정은 본 시방서의 본 공사내용의 각 절과 동등이상의 효력이 있는 것이라야 한다.

단, 그 적용규정이 본 시방서의 규정과 다른 경우는, 법령에 의거한 기준 등의 경우를 제외하고는 본 시방서의 규정이 우선한다.

1.2 가설공사 계획

가. 공사착공 전에 가설물, 비계, 공사용 장비 및 기타 용지사용에 대한 시공계획서를 작성하여 감독원의 승인을 받는다.

나. 공사완성물의 일부를 가설물로 사용할 경우에는 보강, 복구 등을 포함한 계획서를 작성하여 감독원의 승인을 받는다.

다. 시공자용 뿐만 아니라 감독업무용의 현장 내 모든 가설물(계절별 냉방 및 난방 설비포함)의 시공, 해체, 복구 등의 비용은 시공자 부담으로 한다.

라. 공사용 전기동력, 조명, 난방, 냉방, 상하수도 등 가설설비의 운용비도 시공자 부담으로 한다.

1.3 가설시설물의 철거

가. 가설시설물은 사용 종료 후 철거하여 원상 복구하여야 한다.

나. 가설시설물의 철거 시기는 미리 감독원의 승인을 받아야 한다.

2. 자재

가. 가설공사에 사용하는 재료는 모두 신품을 사용하되, 특기가 없을 때에는 구조, 기능 및 사용상 이상이 없다고 확인된 중고재에 한하여 감독원의 승인 하에 사용할 수 있다.

3. 시공

3.1 가설공사관련 제출물

가. 다음 사항에 대하여 내용을 작성하여 감독원에게 제출한다.

1) 가설재료 / 특히 신재사용 가설공사

2) 대지측량

3) 가설울타리

4) 가설시설물 / 작업장, 재료 둘 곳, 기타

5) 가설시설물 / 시공자 사무실, 시험실 등

6) 기타

나. 위의 사항에 대하여 다음과 같은 보고서(표)를 작성하여 감독원에게 제출한다.

(양식)

□가설 공사 관련 보고서

□가설 재료 / 특히 신재사용 가설공사

특히 신재를 사용하는 가설공사	재료명	비 고

□대지측량 관련

측량사항	측량의 범위	측량도에 표시하는 사항	측량방법	비 고

□가설울타리 설치

가설울타리의 종류	높이	위치 및 설치 개소,수량	비 고

□가설시설물 / 작업장, 재료 둘 곳, 기타

종 류	사용목적	규모	구조	비 고

□가설시설물 / 시공자 사무실, 시험실 등

호 칭	면 적	구 조	비 고

□기타

종 류	사용목적	규모	구조	비 고

01140 공사용 가설 설비 공사

1. 가설전기

가. 외부로 노출된 공중가공선인 경우를 제외하고는, 가설전선을 보호하기 위해 금속 전선관, 튜브 또는 케이블을 사용한다.  그리고 스위치에는 안전을 위해 뚜껑을 부착한다.  특기가 없을 때에는 각 회선은 20A 이하의 전류를 송전할 수 있는 것으로 하며, 누전차단기를 설치한다.

나. 전압 220V용 아웃렛 이외의 것에는 경고확인 표지를 부착하고, 높은 전압 아웃렛에 110V용 프러그를 꽂는 것을 방지하기 위해 양극 아웃렛을 설치한다.

다. 다음 시설에는 계량기를 설치한다.

- 수도시설, 전기시설, 가스시설

- 기타 법규상 필요한 것 및 감독원이 지정하는 시설

라. 가설조명

작업 및 안전사고 예방, 방범 등에 지장이 없도록 가설조명 장치를 한다.

가설조명은 효율이 좋고 전력소모가 적은 등기구로서 바닥면에 법규상 및 업무 목적상 충분한 밝기로 균일하게 조명할 수 있어야 한다.

옥내외의 계단 등 모든 수직동선에는 각 층 바닥에서 계단참까지의 사이에 각각 전등 1개 이상씩을 설치한다.

작업 중 파손될 위험이 있는 장소의 조명은 필히 보호망을 설치하는 등의 보호조치를 한다.

마. 각각의 전등들은 항시 충분한 여분의 전등을 확보하여, 파손 및 고장시 즉시 교환할 수 있도록 하여야 한다.

바. 사용 전기료는 시공자가 지불하고, 시공자는 에너지 절약을 위해 매주 계량기의 지침을 기록하고 월간 사용량도 기록하며 과도한 전력사용을 억제하도록 한다.

2. 가설용수

가. 가설용수는 공사용, 방화용, 식수, 위생설비, 청소 및 필요한 때에는 수목(잔디포함)용이 포함된다.

나. 공사 중에 사용한 가설수도의 요금은 시공자가 부담한다.  시공자는 수도의 사용량을 줄일 수 있도록 규제하여야 한다.

다. 음료수도 : 음료수는 19mm 한 가닥 만 또는 직접 관리할 수 있는 수만을 연결하고, 최대 371/m 까지의 유속으로 한다.

비음료수도 : 각 수전마다 경고표지를 부착한다.

라. 용수관과 호스의 연결부분 등에서 물이 새지 않도록 하고, 바닥 마감공사시에는 오손의 방지를 위해 연결부의 하부에 물받이 그릇을 설치하거나 필요한 조치를 취한다.

마. 음료용 수도파이프는 사용 전에 소독하고, 정기적으로 검사하여야 한다.

3. 오수 및 배수

가. 공사현장에는 배수도랑, 마른 웅덩이 등을 설치한다.

나. 공사현장에서 배출되는 많은 양의 흙, 공사로 인한 쓰레기, 화학물질, 유류 및 이와 유사한 것들은 배수로를 오염시키거나 하수도의 흐름을 방해하므로 쓰레기는 제거토록 하고, 액상인 것은 여과시켜 배수토록 한다.

다. 공사현장의 모든 쓰레기, 화학물질, 유류 등은, 발생 원인과 원인제공자를 막론하고 그 처리와 유출은 시공자의 책임하애 적법한 절차에 의하여 처리되어야 한다.

라. 배수할 때에 쓰레기의 함유량이 정해진 한계를 넘지 않도록 하기 위해, 여과지 침전탱크, 분리기 및 기타 필요한 시설을 설치한다.

4. 가스시설

가. 특기가 있을 때에는 현장 사무실의 난방 또는 한중 공사시의 보온용으로 가스배관을 한다.

나. 가스사용료는 시공자 부담으로 한다.

다. 시공자는 에너지 절약을 위해 과도한 사용을 억제해야 한다.

5. 전화시설

전화시설을 위한 수수료, 공탁금, 전화대금 등은 시공자 부담으로 한다.

6. 가설설비물 검사

가. 가설설비물을 사용하기 전에 검사와 시험을 하고 관계 당국과 협의가 필요한 사항은 당국의 확인을 받아 사용한다.

나. 설비시설을 이용할 때에는 각 사용자에게 철저한 교육을 시행한다.

다. 또한 시공자는 물자절약을 위하여 노력해야 한다.

01150 공사용 가설 공사 / 규준틀 및 비계 등

1. 줄쳐보기 및 규준틀(건축물 등의 위치 잡기)

1.1 줄쳐보기

가. 시공자는 건축물의 착공전에 감독원의 입회하에 건축물의 형태에 맞춰 줄을 띄우거나 석회로 선을 그어 줄쳐보기를 하여야 한다.

나. 줄쳐보기를 하여 확인할 내용은 다음과 같다.

- 부지의 크기와 건축물의 정확한 건설위치 및 인지선과 인접지등과의 거리

- 부지 및 도로와의 레벨 관계 및 출입구와 각종 건물 개구부 등의 위치 및 레벨

- 부지 내외 및 건물 내외의 오, 배수관련 위치 및 레벨

나. 이때 도로 및 인접 건축물과의 위치 관계 등을 설계도서와 종합적으로 비교 검토하고, 공사 중 및 준공 후 실사용에 이르기까지의 종합대책을 마련하여야 한다.

1.2 규준틀

가. 줄쳐보기를 실시한 후 규준틀을 건축물의 모서리 및 기타 요소에 설치하여 건축물의 위치 및 높이의 기준을 명확히 표시하고 감독원의 검사를 받는다.

나. 규준틀 말뚝의 규격은 다음과 같다.

- 통나무 끝마구리 지름 7.5cm 또는 6cm의 각목, 길이 1.5m 이상의 것을 쓴다.

- 밑둥박기는 75cm 이상으로 하고, 말뚝머리는 엇빗으로 자른다.

- 수평띠장은 두께 1.5cm, 나비 12cm 이상의 것을 쓴다.

- 윗면은 먹줄을 칠 수 있도록 대패질 한 것을 규준틀 말뚝에 수평으로 덧대고 못질한다.

다. 경미한 공사의 경우에는 규준틀 말뚝의 규격은 다음과 같이 할 수 있다.

- 말뚝길이 90cm 이상, 밑둥박기 30cm 이상, 수평띠장은 두께 1.2cm, 나비 9cm 이상

- 윗면은 먹줄을 칠 수 있도록 대패질 한 것을 규준틀 말뚝에 수평으로 덧대고 못질한다.

라. 규준틀에는 감독원이 지시하는 측량방법으로 건축물의 위치 및 수평의 규준을 명확히 먹으로 금을 그어 감독원의 승인을 받는다.

마. 규준틀에 표시한 기준선은 수시로 검사하여 잘못된 것은 즉시 수정하고, 공사진행에 따라 건축물에 정확히 옮겨서 표시한다.

1.3 기준 먹메김

기준 먹메김은 기준점으로 부터 오차가 없도록 따내고, 감독원의 승인을 받는다.

2. 비계 및 발판의 설치

2.1 일반 비계로 설치하는 경우

가. 외부비계는 구조체 내에서 30-45cm 떨어져 설치한다. 구조는 될 수 있는 한 쌍줄비계로 하되, 별도의 작업발판은 설치할 수 있는 외줄비계로 할 수 있다.

나. 비계는 강관비계를 원칙적으로 하되, 시공여건, 안전도 및 경제성을 고려하여 감독원의 승인을 받아 동등규격 이상의 재질로 변경, 적용할 수 있다.

다. 시공과 감독에 편리하고 안전하도록 공사의 종류, 규모, 장소 및 공기구 등에 따라 적합한 재료 및 방법으로 견고하게 설치하고 유지보존에 항상 주의한다.

라. 이 절에 해당하는 사항 이외의 재료 및 구조 등은 건축법 및 산업안전보건법 기타 관계 법규에 따른다.

2.2 통나무비계로 설치하는 경우

가. 본 공사에서는 본 건물 이외의 아주 적은 규모의 부분 등, 감독원의 사전 승인된 부득이한 경우 외에는 사용하지 아니한다.

나. 통나무 눈키(나무 밑둥에서 1.5m 되는 높이)에서 지름이 10cm 이상으로 썩음, 갈램 및 굽지 아니한 것으로 나무껍질을 완전히 벗겨낸 것을 사용하며, 지름 4.5cm 미만의 부분은 유효길이로 간주하지 아니한다.

다. 결속재는 #8(4.2mm) 내지 #10(3.4mm)의 철선 또는 #16 내지 #18의 아연도금철선(철선길이 1개소 5m이상)을 사용한다.

결속재는 모두 새것을 사용하고 재사용하지 아니한다.

라. 비계기둥은 발판의 규모에 따라 밑판을 깔아 충분한 내력이 있도록 한다.

하부를 고정할 때에는 밑둥박이 60cm 이상으로 하거나 밑둥잡이로써 고정시킨다.

3. 강관비계

3.1 자재

가. 부재 및 부속철물은 한국산업규격 표시품 (KS F 8002(강관비계), 산업안전 보건법에 의한 성능 인정품 또는 동등이상의 것을 사용한다.

나. 이 규정 이외의 것을 사용할 때는 감독원의 승인을 받는다.

3.2 강관비계의 구성

가. 비계기둥

간격은 도리(띠장)방향 1.5-1.8m, 간사이방향 0.9-1.5m로 하고, 비계기둥의 최고부에서부터 측정하여 31m 까지의 밑부분은 2본의 강관으로 묶어 세운다.

나. 띠장

간격은 1.5m 이내로 한다.  지상 제 1띠장은 지상에서 2m 이하의 위치에 설치한다.

다. 비계장선

간격은 1.5m 이내로 한다.  비계기둥과 띠장의 교차부에서는 비계기둥에 결속하고, 그 중간 부분에서는 띠장에 결속한다.

라. 가새

수평간격 15m 내외, 각도 45°로 걸쳐대고 비계기둥과 결속되도록 한다.

이때 가새는 모든 비계기둥과 결속되도록 한다.

수평가새는 필요에 따라 설치한다.

마. 구조체와의 연결 및 부축기둥

수직 및 수평방향은 5m 내외의 간격으로 구조체에 견고하게 연결하거나 이에 대신하는 견고한  부축기둥을 설치한다.

바. 밑받침(base)

비계기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하고 인접하는 비계기둥과 밑둥잡이로 연결한다.

연약지반에서는 소요폭의 깔판을 비계기둥에 3본 이상 연결되도록 깔아 댄다.

사. 부속철물

특수한 부속철물을 사용할 때에는 그 부위에 발생하는 옹력에 충분히 견딜 수 있는 것을 사용한다.

3.3 하중의 한도

가. 띠장은 비계기둥의 간격이 1.8m 일 때는 비계기둥 사이의 하중한도를 400kg으로 하고, 비계기둥의 간격이 1.8m 미만일 때는 그 역비율로 하중한도를 증가할 수 있다.

나. 작업 중인 바닥의 층수가 3층 이상일 때는 비계기둥 1개당의 하중한도를 700kg으로 한다.

3.4 특수한 경우

중량물을 비계발판에 놓아 두는 경우와 같이 특수한 용도일 때, 또는 출입구 및 개구부 등은 각각의 경우에 따라 강도계산을 하여 안전하도록 한다.

4. 강관틀비계

부재 및 부속철물은 한국산업규격 표시품 (KS F 8003(강관틀비계), 산업안전보건법에 의한 성능 인정품을 사용하고, 또는 동등이상의 것을 사용할 때는 감독원의 승인을 받는다.

4.1 강관틀비계의 구성

가. 기초

기둥관의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용한다.

밑받침에 고저차가 있을 때는 필요에 따라 조절형 밑받침 철물을 사용하여 각각의 틀비계를 항상 수평, 수직이 되도록 한다.

연약지반에서는 밑받침 철물의 하부에 적당한 접지면적을 확보할 수 있도록 깔판을 깔아 댄다.

나. 가새, 띠장틀 및 수평재

도리방향은 각각의 세로틀 사이에 가새를 설치하고, 최상층 및 5층 이내마다 띠장틀 등의 수평재를 설치한다.

가새의 조립은 핀 또는 나사못으로 하고 진동, 기타에 의해 헐거워지지 않도록 한다.

작업조건상 부득이하게 소부분의 가새를 제거할 때는 그 부분의 상하에 수평재 또는 띠장틀을 설치한다.

다. 구조체와의 연결

세로틀은 수직방향 6m, 수평방향 8m 내외의 간격으로 건축물의 구조체에 견고하게 긴결한다.

라. 부축틀

도리방향으로 길이 4m 이하이고, 높이 10m를 초과할 때는 높이 10m 이내마다 도리방향으로 유효한 보강틀을 설치한다.

마. 높이

높이는 원칙적으로 45m를 초과할 수 없다.

높이 20m를 초과할 경우 또는 중량 작업을 할 경우에는 내력상 중요한 틀의 높이를 2m 이하로 하고, 틀의 간격을 1.8m 이내로 한다.

다만, 비계다리 및 출입구, 개구부 등에서 내력상 충분히 안전한 틀을 사용할 때는 틀의 높이 및 간격을 전술한 규정보다 크게 할수 있다.

바. 보틀 및 내민틀

보틀 및 내민(캔틸레버)틀은 수평가새 등으로 옆흔들림을 방지할 수 있도록 보강해야 한다.

4.2 하중의 한도

가. 틀의 간격이 1.8m 일 때는 틀 사이의 하중한도를 400kg으로 하고, 틀의 간격이 1.8m 이내일 때는 그 역비율로 하중한도를 증가할 수 있다.

나. 틀의 기둥관 1개당 수직하중의 한도는 틀을 두꺼운 콘크리트판 등의 견고한 기초 위에 설치하게 될 때는 2,500kg 으로 한다.

다만, 깔판이 우그러들거나 침하의 우려가 있을 때, 또는 특수한 구조일 때는 규정에 따라 이 값을 낮추어야 한다.

5. 달비계

가. 달비계의 발판은 바닥 전면을 틈새없이 깐다.

바닥쪽에는 나비가 최소 1.5m인 널판을 설치하고, 바닥에서 높이가 최소 90cm 이상으로 난간을 설치한다.

나. 위에서 낙하물이 떨어질 위험이 있을 때는, 머리를 보호할 수 있고, 달비계에 유효한 천장을 설치한다.

다. 원치(winch, 감아올리는 기계)에는 감김통과 일체가 된 톱니바퀴를 설치하고, 톱니바퀴에는 톱니 누름장치를 하여 역회전을 자동적으로 방지할 수 있도록 한다.

라. 와이어 로프는 그 것에 가해지는 인장하중의 10배의 강도의 것을 사용하고, 본 달비계의 와이어로프는 아연도금을 한 지름 1.2cm 이상, 간이 달비계는 아연도금을 한 지름 9mm 이상의 것을 사용한다.

마. 와이어 로프는 아래에 해당하는 것을 사용할 수 없다.

1) 와이어 로프 한 가닥에서 소선이 10% 이상 절단된 것

2) 지름이 공칭지름의 7% 이상 감소된 것

3) 몹시 변형되었거나 부식된 것

바. 와이어 로프를 걸어댈 때에는 와이어 로프용 부속철물을 사용한다.

6. 특수비계

이동식 비계, 돌출비계 및 특별한 중량물을 취급하는 등의 특수비계는 이동시의 전도 및 구조계산에 의한 작업중의 안전성을 확인한 후, 감독원의 승인을 받아 사용한다.

7. 외부비계용 까치발(브라켓:bracket)

가. 외부비계용 까치발의 설치기준은 표에 따른다.

외부비계용 까치발 설치기준

설치위치	비 고
2층	까치발종류, 벽(측벽)/슬래브/발코니/파라펫/방수턱용,지지보수대

나. 2층 바닥부터 설치하되, 까치발 설치부위의 콘크리트 및 볼트구멍의 파손방지를 위하여 충분한 강도확보후 설치하고, 집중하중의 분산조치가 필요하며, 까치발의 안정성을 확인후 반입, 설치하여야 한다.

다. 재질은 철재로 구조상 안전하고 표면은 부식이 되지 않도록 하여야 하며, 안전상 유해요소가 있는 부식부재는 사용치 않아야 한다.

라. 까치발 설치간격은 수평방향 1.5m-1.8m 이내로 하고, 용도별로 제작된 까치발을 부위에 따라 설치하여야 하며, 지지보수대는 구조체와 비계를 견고하고 안전하게 연결하고, 설치간격은 수직, 수평 5m 이내로 설치한다.

마. 까치발은 콘크리트가 충분히 양생된 후 설치되어야 하며, 수시로 앵커볼트, 지지 마찰판의 조임상태 등에 대하여 안전점검을 하여야 한다.

바. 측벽부위의 까치발은 작업대 설치가 가능한 제품을 사용하고, 까치발의 고정을 위한 관통형 폼타이의 구멍은 까치발 철거 후 하자가 발생하지 않도록 실런트 등으로 메우고, CORN 부분은 시멘트 모르터로 마감하여야 한다

8. 비계다리 및 발판

8.1 비계다리

가. 나비 90cm 이상, 물매 4/10를 표준으로 하고, 각 층마다 (층의 구분이 없을 때는 7m 이내마다) 되돌음 또는 다리참을 두고 여기에서 각층으로 출입할 수 있도록 연결한다.

나. 발판널은 내밀지 않도록 깔고, 이음부분은 될 수 있는 한 겹침이음을 피하고, 비계장선 등에 완전히 고정시킨다.

발판널에는 단면 1.5cmx3.0cm 정도의 미끄럼막이를 30cm 내외의 간격으로 고정한다.

8.2 발판

발판재는 나비 25cm 이상, 두게 4cm 이상, 길이 2.5-3.5m 내외의 구조상 안전한 널재를 사용하거나 이와 동등이상의 효과를 가진 것을 사용한다.

9. 공사용 가설 안전시설

재료 및 구조 등에 대한 이 규정 이외의 사항에 대해서는 산업안전보건법에 따른다

9.1 안전난간

가. 추락의 위험이 있는 곳은, 공사완료시까지 수평방향 45cm, 90cm 위치에, 수직방향 180cm 이내의 간격으로 강관 (Ø48.6, t:2.4mm) 등을 사용하여 추락방지용 안전난간을 설치하여야 한다.

가. 난간의 높이는 90cm 이상으로 하고, 각 부재의 연결부는 쉽게 탈락, 변형되지 않도록 설치한다.

나. 난간의 높이가 너무 높을 경우에는 45cm 위치에 중간대를 설치하도록 한다.

9.2 수평개구부 보호덮개

수평개구부에는 12mm 합판과 45x45mm 각재 또는 이와 동등이상의 자재를 이용하여, 수평개구부 보호덮개를 설치하여야 한다.

9.3 안전대걸이, 안전대걸이용 로프

추락의 위험이 있는 장소에서의 작업시에는 안전하게 작업할 수 있도록 높이 1.2m 이상, 수직방향 7m 이내의 간격으로 강관 (Ø48.6, t:2.4mm)등을 사용하여 안전대걸이를 설치하고, 인장강도 1.5ton 이상인 안전대걸이용 로프를 설치하여야 한다.

9.4 접근방지책

지하구조물 터파기부위, 공사용 장비의 작업구간 등 출입통제가 필요한 장소에는, 수평방향 45cm, 90cm 위치, 수직방향 180cm 이내의 간격으로 강관 (Ø48.6, t:2.4mm) 등을 사용하여 접근방지책을 설치하여야 한다.

9.5 추락방지망

엘리베이터홀 내부 등과 같이 작업 중 추락의 위험이 있는 곳에는, 인장강도 180kg 이상 또는 동등이상의 효과를 가진 추락방지망을 2개층 마다 설치한다.

9.6 낙하물 방지망

가. 낙하물방지망의 설치는 높이 10m 이내 또는 3개층마다 설치한다.

나. 낙하물방지망의 내민길이는 비계의 외측에서 2m 이상, 방지망의 겹침길이는 15cm 이상으로 하고, 수평면과 방지망의 각도는 20°  내지 30° 로 한다

다. 버팀대는 가로방향 1m 이내, 세로방향 1.8m 이내의 간격으로 강관 (Ø48.6, t:2.4mm) 등을 이용하여 설치한다.

라. 외부비계와 벽체 사이에 틈이 없도록 안전망을 설치한다.

9.7 방호선반

가. 낙하물에 의한 위험요소가 있는 주출입구 및 리프트 출입구 상부 등에는 1.5cm 이상의 판재

나. 또는 동등이상의 자재를 이용하여 방호선반을 설치하여야 한다.

다. 방호선반 하부 및 양옆에는 안전망을 설치한다.

라. 출입구 바닥은 평편하여야 한다.

01160 가설 울타리 공사

1. 가설 울타리의 설치

가. 공사현장 주위에는 공사기간 중 가설울타리를 설치하고, 감독원의 지시에 따라 출입문을 설치여야 한다.

나. 별도로 정하는 바가 없을 때에는 지반면(지반면이 공사현장 주위의 지반면 보다 낮은 경우에는 공사현장 주위의 지반면)에서 높이 6.0m 이상의 가설울타리를 설치하여야 한다.

다. 가설울타리에는 감독관의 승인을 받아 주변경관을 고려한 그래픽을 하여야한다.

다. 가설 울타리의 종류는 시공자가 현장상황 및 각종 여건등을 종합하여 적법하게 정하되, 각 울타리의 종류별 기준은 다음과 같다.

라. 구조의 최소 표준은 다음 표에 따른다.(H=높이는 해당 수치 이상으로 한다)

구 분	기 둥	버팀기둥	널재	띠장
강판울타리 H=2.4m (외부용)	강관파이프지름 4.86cm, 간격은 2.0m, 지중매립은 90cm이상.	강관파이프지름4.86cm, 간격4.0m(기둥하나거름)	강판 (530x2400x12)	강관파이프 지름 4.86cm, G.L+0.2m에서 1.0m간격3줄.

01170 안전관리 및 안전, 보안 시설

1. 안전관리

1.1 일반사항

시공자는 산업안전보건법 및 기타 관계법령을 준수하고, 공사시공에 수반하는 각종 재해를 방지하기 위하여 안전관리자를 지정하여 철저한 안전관리를 하여야 한다.

가. 안전 및 보안시설에는 안전시설, 안전표지, 안전수칙, 화재방지, 경계신호, 조명, 경비 또는 사원 안전교육 계획, 기타 등이 포함된다.

나. 공사실시에 따른 재해방지는 건축법, 산업안전보건법, 근로안전관리규정, 산재보험법, 소방법 및 전기관계법, 기타 관계규정에 따라 적절한 대책을 강구한다.

다. 조사, 시험, 계량기 검측과 이와 관련된 자료의 사본과 배수, 난방, 환기, 습도조절, 승강 시설(자재운반용 포함), 전기배선, 조명, 기타 이와 관련되는 가설설비를 포함한 가설시설의 작동시에는 안전을 보장하는 허가서와 사본을 제출한다.

라. 가설시설은 과부하, 동파, 오염, 홍수, 화재, 질병, 대지 침식, 완공된 공사의 손상, 공공질서 방해, 기타 해로운 영향을 배제하고 보호, 유지되어야 한다.

또한 시공자는 경비의 순찰을 확인할 수 있는 시스템의 설치 및 운영방법 등을 강구하여 조치하여야 한다.

마. 필요시 유해위험 방지 계획서를 작성하여 제출하고, 감독원의 지시 및 감독에 따라 적법하게 시행한다.

1.2 안전조치

가. 시공자는 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인에 재해가 미치지 않도록 조치하여야 한다.

나. 공사현장 내의 사고, 화재, 도난의 방지에 노력하고 특히 위험한 곳에 대하여는 면밀히 점검한다.

다. 불을 사용하는 경우에는 적절한 소화설비, 방염시트 등을 설치함과 어울러, 불의 취급에 주의한다.

라. 공사현장에 있어서는 항상 정리 및 정돈을 하며 특히 추락의 우려가 있는 위험개소에 대하여는 항상 점검하여 사고 방지에 노력한다.

마. 공사용 전력설비에 대하여는 특히 보안을 철저히 한다.

2. 안전 및 보안 등의 교육

2.1 교육

공사 현장의 모든 직원 및 관련자들에게 전반적인 안전 및 보안관련 교육과 화재방지, 구급 등에 대한 교육을 실시한다.

2.1 안전, 보안 규정 주지 및 위반시 조치

현장원에게 안전 및 보안관련 규정을 주지시키고 위반시에는 교정할 수 있도록 조치를 강구한다.

2.2 안전관계자 모임

안전관련 감독원과 직원 등 관련자의 모임을 정기적으로 한다.

3. 방화 및 도난방지 조치

3.1 화기사용 제한

화재 위험지역에서는 화기 사용을 금한다.

3.2 안전표지 및 위험경고 표시

가. 공사현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 한다.

나. 위험한 곳에는 위험방지를 위해 적당한 색의 페인트칠을 한 경고표시를 하고, 현장원은 물론 인근 주민 및 방문자들도 모두 식별이 가능하도록 한다.

3.3 소화용수 및 소방호스를 비치한다.

가. 공사장내 각 층 주요 개소 및 필요한 곳마다, 소화용수 및 소방호스, 소화용구들을 비치한다.

나. 소화용수 및 소방호스, 소화용구 등의 배치, 수량, 및 비치방법은 적법하여야 하며, 공사장내 어느 곳에서든 잘 보이고 또한 비상시 사용이 용이하도록 한다.

3.4 위험부위 울타리 설치

위험한 부위의 울타리는 현장 내를 드나들 수 있는 작은 동물의 통과를 막을 수 있도록 한다.

3.5 도난방지

도난의 우려가 있는 창고 등은 안전한 자물쇠 등을 설치한다.

3.6 개인별 표찰부착 및 안전보호구 착용

가. 감독과 경비의 편의를 위해 모든 현장원에게는 사진이 붙은 표찰을 부착하게 하고, 방문이 허용된 자에게는 방문자용 표찰을 부착하게 한다.

나. 공사현장에서는 근로자에게 안전모자와 기타 필요한 안전보호구를 착용하게 하여야 한다.

3.7 경비

경비는 공사 착수시부터 완공시까지 계속되어야 한다.

4. 안전시공

가. 시공자는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 시공중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의해야 한다.

나. 또한, 특별히 안전시공에 대한 감독원의 지시가 있으면 이를 반영하여야 한다.

5. 안전사고 보고 및 응급조치

가. 공사시공 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는, 즉시 당당원에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

1) 토사의 붕괴, 낙반, 가시설물 및 건조물의 파손 또는 추락사고

2) 사상사고

3) 제3자에 대해 피해를 입히는 사고

4) 기타 공사시행에 영향을 미치는 사고

나. 전항의 경우에 사상사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를 구두 또는 전화로 6하원칙에 따라 긴급 보고하되, 추후에 서면보고를 하여야 한다.

01180 공사용 용지 및 도로

1. 공사용 용지

1.1 발주처의 용지사용

가. 시공자는 감독원의 승인을 받아 공사를 시행하기 위하여, 직접 필요한 용지로서 건축주의 토지를 무상으로 일시 사용할 수 있다.

1.2 기타의 용지사용

나. 공사를 시행하기 위하여 건축주로부터 차용한 용지 이외의 토지를 사용하여야 할 때에는, 그 토지의 차용, 보상 등은 시공자의 책임으로 한다.

2. 공사용 도로 및 가수로

2.1 공사용 도로 및 가수로

가. 시공자가 공사용 도로로서 사용하는 도로는, 사용되는 동안 그것을 잘 유지하여야 한다.

나. 시공자는 공사용 도로 및 가수로의 신설, 개량 및 보수를 위하여 필요한 때에는, 그 계획을 사전에 감독원에게 제출하여 승인을 받아 해당기관에 소정의 수속을 하고, 표지의 설치, 기타 필요한 조치를 자기 부담으로 하여야 한다.

2.2 안전 및 분쟁의 해결

가. 시공자는 공사용 도로 및 가수로의 신설, 개량, 보수 및 유지에 있어서 될 수 있는 대로 일반에게 불편이 없도록, 또 공공의 안전을 해치지 않도록 하여야 한다.

나. 공사용 도로의 공사 및 사용으로 인하여 제3자에게 끼친 손해 및 분쟁은 시공자가 지체없이 해결하여야 한다.

01190 환경보호 및 가설 환경보호설비

1.  일반사항

1.1  적용범위

본 시방은 공사장 진･출입로, 토사적치장, 가설도로 건설, 토사운반, 구조물 철거, 기타 비산먼지가 발생하는 공종에 적용한다.

1.2  참조규격

해당사항 없음

1.3  적용기준

대기환경보전법 제43조 동법시행령 제44조 시행규칙 제58조 제57조 제58조	(비산먼지의 규제) (비산먼지 발생사업) 제4항 관련 별표 14(비산먼지 발생억제시설에 관한 기준) (비산먼지 발생사업) 제5항 별표15(시설의 설치 및 조치에 관한엄격한 기준)

1.4  제출물

가. 다음의 공사를 수행하고자 하는 수급인은 비산먼지발생사업 신고서를 관할 시･도에 제출한다.

1) 건물건설공사(연건평 1,000㎡이상에 한한다)

2) 굴정공사(총연장 200m이상 또는 굴착토사량 200㎥이상에 한한다)

3) 토목건설공사(구조물 용적합계 1,000㎥이상․공사면적 1,000㎡이상 또는 총연장 200m이상에 한한다)

4) 조경공사(면적합계 5,000㎡이상에 한한다)

5) 건물해체공사(연건평 3,000㎡이상에 한한다)

6) 토공사 및 정지공사(공사면적 합계 1,000㎡이상에 한한다)

나. 수급인은 시공계획서를 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

다. 수급인은 다음 사항을 추가로 제출하여야 한다.

1) 살수차 운행일지

2) 흙, 먼지 공사장 관리 일지

2. 재료

2.1  방진덮개

가. 방진덮개는 탄력성이 좋고 튼튼한 합성섬유로 만들어진 제품이어야 한다.

나. 현장에 적용되는 방진덮개는 용도, 설계조건, 시공 환경 등을 고려하여 적절한 제품을 선정하여야 한다.

다. 방진덮개는 용도와 시공 편의성을 고려한 규격으로 현장 접합량을 최소화하고 취급 및 보관이 용이하도록 하여야 한다.

라. 납품된 방진덮개는 현장에 깔기 전까지 햇빛이나 자외선을 방사하는 인공 조명에 노출되지 않고 지면과 직접 닿지 않도록 하며 건조한 상태로 보관되도록 하여야 한다.

2.2  방진망

가. 방진망은 탄력성이 좋고 튼튼한 합성섬유로 만든 제품으로서 먼지의 차단이 적절한 것을 사용한다.

나. 방진망은 용도와 시공편의성을 고려한 규격으로 현장 접합량을 최소화하고 취급 및 보관이 용이하도록 포함되어 납품되도록 하여야 한다.

다. 납품된 방진망은 현장에 설치 전까지 햇빛이나 자외선을 방사하는 인공조명에 노출되지 않고 지면과 직접 닿지 않도록 하며 건조한 상태로 보관되도록 하여야 한다.

- 방진망의 재질 및 규격(예)

* 재  질 : 고밀도 폴리에틸렌

* 규  격 : 1.5m × 100m

1.8m × 100m

3. 시공

3.1  토사운반

가. 수송함에 수송물 적재시에는 적재함 상단으로부터 수평 5㎝이하까지만 적재함 측면에 닿도록 적재하여야 한다.

나. 토사를 수송할 때에는 적재함에 반드시 덮개를 설치하여 운행하여야 한다.

다. 공사차량 운행시에는 세륜시설을 설치하여야 한다.

라 공사장 출입구에 환경전담요원을 고정배치하여 출입차량의 세륜․세차이행을 통제하고 공사장 밖으로 토사가 유출되지 않도록 관리하여야 한다. 다만, 통행도로를 포장할 수 없을 경우 살수차 등을 운영하여 비산먼지를 최대한 억제하여야 한다.

마. 도로가 비포장사설도로인 경우 비포장 사설 도로로부터 반경 500m이내에 10가구 이상의 주거시설이 있을 때에는 해당 부락으로부터 반경 1㎞이내는 포장하여야 하며, 공사장내 차량통행도로는 가능한 한 다른 공사에 우선하여 포장하여야 한다.

바. 통행차량은 먼지가 흩날리지 아니하도록 공사장 안에서 시속 20㎞이하로 운행하여야 한다.

사. 통행차량의 운행기간중 공사장 안의 통행도로에는 수시로 살수토록 하여 먼지의 비산을 방지하여야 한다.

3.2  자동식 세륜․세차시설

가. 금속지지대에 설치된 롤러에 차바퀴를 닿게 한 후 전력 또는 차량의 동력을 이용하여 차바퀴를 회전시키는 방법으로 차바퀴에 묻은 흙 등을 제거할 수 있는 시설을 설치하여야 한다.

1) 설치도면에 의거 기초 콘크리트 구조물을 설치한다.

(세륜기가 안착될 밑면은 수평을 유지하여야 한다.)

2) 세륜기가 안착될 기초 콘크리트 구조물내의 이물질들을 제거한다.

3) 기초 콘크리트에 크레인이나 지게차로 세륜기를 기울기나 흔들림없이 안착시킨다.

4) 전원 케이블을 세륜기 운전반내 단자반에 연결한다.(3상4선식 380/220V)

5) 용수공급 배관을 연결한다.

6) 정상작동 여부를 시운전한다.

나. 자동식 세륜시설을 설치할 경우에는 다음 규격의 측면살수시설을 설치하여야 한다.

1) 측면살수시설은 수송차량의 바퀴부터 적재함 하단부 높이까지 살수할 수 있어야 한다.

2) 측면살수시설의 살수길이는 수송차량 전장의 1.5배 이상이어야 한다.

3) 살수압 3.0㎏/㎠ 이상의 측면살수시설을 설치하여야 한다.

4) 측면살수시설의 전원은 220V 혹은 380V를 사용하여야 한다.

5) 측면살수시설의 슬러지는 컨베이어에 의한 자동배출이 가능한 시설을 설치하여야 한다.

6) 세륜시간은 25～45 sec/대를 만족하여야 한다.

7) 용수공급은 우수를 모아서 사용함과 공사용수를 활용함을 원칙으로 하되, 단지내 지하수로 전환이 가능한 지구는 기 개발된 지하수를 이용하고, 부존 지하수량이 부족한 지구는 상수도를 이용하며 용수는 자체순환식으로 이용하여야 한다.

다. 자동식 세륜시설은 다음과 같이 운영․관리하여야 한다.

1) 저수조에 항시 10톤이상의 물을 채우고 용수가 재활용될 수 있도록 한다.

2) 세륜후 컨베이어에 의해 배출되는 슬러지는 건조대에서 건조 후 폐기물처리업체에 위탁처리한다.

3) 매일 세륜시설 가동전에 1일 출입차량 30대를 기준으로 침전제(황산반토, 고분자 응집제)를 투입하여 항시 세륜용수의 탁도가 20도 이하로 유지될 수 있도록 한다.

※ 탁도 20도 : 처리수의 내부를 시각으로 확인할 수 있을 정도.

4) 세륜시설 가동 운영일지를 비치하여 일일 가동시간, 출입차량대수, 침전제 투입량, 슬러지 발생량 등을 매일 기록하여 3년간 보존한다.

5) 세륜시설 출구에 부직포 등을 포설하여 세륜시 바퀴에 묻은 물이 외부로 유출되지 않도록 하여야 한다.

3.3  수조를 이용한 세륜시설

가. 콘크리트로 만든 수조에 물을 채우고 차량이 통과함으로 인하여 바퀴를 세척한다.

1) 수조를 이용한 세륜시설의 수조의 넓이는 수송차량의 1.2배 이상이 되어야 한다.

2) 수조를 이용한 세륜시설의 수조의 깊이는 20㎝ 이상이어야 한다.

3) 수조의 길이는 수송차량 전장의 2배 이상이어야 한다.

4) 수조를 이용한 세륜시설의 설치시에는 수조수 순환을 위한 침전조 및 배관을 설치하거나 물을 연속적으로 흘려보낼 수 있는 시설을 설치하여야 한다.

5) 수조를 이용한 세륜시설의 설치시에는 위 3.2.2의 측면살수시설을 설치하여야 한다.

나. 수조식 세륜시설은 다음과 같이 운영․관리하여야 한다.

1) 수조의 세륜용수는 수송차량의 바퀴부분이 1/2정도 침수될 수 있도록 항시 일정하게 유지한다.

2) 수조수는 항상 깨끗하게 유지(통상 탁도 20이하)할 수 있도록 교환 및 보충을 실시한다.

※ 탁도 20도 : 처리수의 내부를 시각으로 확인할 수 있을 정도.

3) 수조내의 수조수 및 슬러지는 1일 1회 제거하는 것을 원칙으로 하며 슬러지가 수조 바닥에 설치된 침사지에 80%정도가 차면 제거하여 건조대에서 건조 후 폐기물처리 업체에 위탁처리한다.

4) 세륜시설 출구에 부직포등을 포설하여 세륜시 바퀴에 묻은 물이 외부로 유출되지 않도록 하여야 한다.

5) 세륜시설 가동 운영일지를 비치하여 일일 출입차량대수 및 세륜용수 교체시기 등을 매일 기록하고 3년간 보존한다.

3.4  이동식 세륜시설

가. 현장여건상 불가피하게 세륜기용 기초 구조물을 설치하기 어렵고 빈번히 세륜장의 위치를 옮겨야 하는 경우 감독원의 승인을 득한후 설치한다.

나. 이동식 세륜시설은 다음의 조건을 만족해서 설치하여야 한다.

1) 대기환경보존법상의 세륜시설 기준을 만족한다.

2) 침전조는 동절기에도 사용할 수 있도록 보온장치가 되어야한다.

3) 세륜기 설치시 진출입을우한 답판을 설치해야하며, 안전운전을 확보하기위해 가드레일을 설치해야한다.

4) 세륜시 살수된 물이 외부로 유출되지 않도록 비산방지시설이 되어야하며, 침전조는 누수되어서는 안된다.

5) 설치시 세륜기 제작사양 및 도면, 운전요령서를 사전에 제출하여 승인을 득한다.

6) 침전조의 규격은 기준이상의 역량을 갖추어야하고 SLUDGE제거는 semi-auto로 작동 할 수 있어야  한다.

3.5  방진덮개

가. 수급인은 방진덮개의 접합, 깔기 방법, 장비투입 계획, 공정 및 품질 관리에 관한 사항을 명시한 시공계획서를 작성하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

나. 방진덮개를 깔기 전에 토사더미의 돌출물, 잡목 등을 제거하고 평탄하게 한다.

다. 방진덮개의 현장 봉합시 봉합사는 가급적 방진덮개의 구성 재질과 동일하게 한다. 또한, 감독자의 승인을 얻어 봉합대신 일정길이 이상 단부를 겹치게 하는 방법으로 방진덮개를 연속적으로 깔 수 있다.

라. 방진덮개를 깔 때에는 주름이 지거나 겹쳐지지 않도록 해야 한다.

마. 수급인은 방진덮개 깔기에 필요한 각종 기구와 부품을 사전에 충분히 준비하여 작업에 지장이 없도록 해야 한다.

바. 방진덮개는 수시로 점검하여 찢어지거나 벗겨진 곳이 없는지 확인하여야 한다.

3.6  야적

가. 야적물질은 방진덮개로 덮어야 한다. 방진덮개의 시공방법은 2-1절의 3.4에 따른다.

나. 야적물질의 최고저장높이의 1/3 이상의 방진벽을 설치하고, 최고저장높이의 1.25배 이상의 방진망(막)을 설치하여야 한다. 다만, 건축물축조 및 토목공사장․조경공사장․건축물해체공사장의 공사장 경계에는 높이 1.8m 이상의 방진벽을 설치하되, 2이상의 공사장이 붙어있는 경우의 공동경계면에는 방진벽을 설치하지 아니할 수 있다.

다. 야적된 골재의 함수율은 항상 7～10％를 유지할 수 있도록 살수시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 한다.

라. 가 내지 라와 동등하거나 그 이상의 효과를 가지는 시설의 설치 또는 조치를 하는 경우에는 가 내지 다 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다

3.7  싣기 및 내리기

가. 싣거나 내리는 장소 주위에 고정식 또는 이동식 살수시설(살수반경 5m 이상, 수압 3㎏/㎠)을 설치, 운영해서 작업중 재비산이 없도록 하여야 한다.

나. 풍속이 평균 초속 8m이상일 경우에는 작업을 중지하여야 한다.

다. 주행차량에 골재 적재시 적재함 상단 5cm이하까지만 적재하여야 한다.

3.8  이송

가. 레디믹스트콘크리트 야외이송시설은 밀폐화하여 이송중 혼합물이 흘러내리지 않도록 덮개장치를 하여야 한다.

나. 이송시설은 낙하, 입출구 및 국소배기부위에 적합한 집진시설을 설치하여야 한다.

다. 기계적(벨트콘베아, 바켓엘리베이트 등)인 방법이 아닌 시설을 사용할 경우에는 살수 또는 기타 제진방법을 사용하여야 한다.

라. 가 내지 다와 동등하거나 그 이상의 효과를 가지는 시설의 설치 또는 조치를 하는 경우에는 가 내지 다 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.

3.9  살수

가. 가설도로 및 공사장 안의 통행도로의 함수율은 항상 7～10%를 유지토록 한다.

나. 가설도로 및 공사장 안의 통행도로에는 수시로 살수하여야 한다.

다. 가 내지 나와 동등하거나 그 이상의 효과를 가지는 시설의 설치 또는 조치를 하는 경우에는 가 내지 나 중 그에 해당하는 시설의 설치 또는 조치를 제외한다.

3.10  방진망

가. 방진망은 바람에 의해 쓰러지지 않도록 견고히 설치하여야 한다.

나. 방진망의 봉합시 봉합사는 가급적 방진망의 구성재질과 동일하게 한다.

다. 방진망은 수시로 점검하여 찢어진 곳이 없는지 확인하여야 한다.

01200 재료 관리

1 일반사항

가. 재료일반

1) 재료는 가설공사용 재료와 설계도서에 기록된 것을 제외하고, 소정의 품질을 가진 신품으로 한다.

2) 재료는 한국산업규격품으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격증명서가 첨부된 것을 사용한다.  다만,  한국산업규격품이 없는 경우에는 감독원의 지시에 따른다.

3) 재료의 품질이 명시되지 아니한 경우에는, 다른 재료와 균형된 품질의 것으로 하고 감독원과 협의하여 정한다.

4) 건축물내에 구조, 천장을 포함한 설비공간, 수직덕트공간, 간막이벽체 등에 사용되는 자재는 석면이 포함된 자재를 사용해서는 안된다.

나. 배합

배합을 정하여야 하는 재료는, 시공계획서와 함께 배합표를 감독원에게 제출하여 승인을 받는다.

다. 견본품, 색깔, 무늬, 마무리 정도는 미리 견본품을 제출하여, 감독원의 지시를 받아 선정한다.

라. 검사

재료는 모든 감독원의 검사를 거처 합격으로 인정된 것을 사용한다.  다만, 한국산업규격품, 기타 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인정받은 것은 검사를 생략할 수 있다.

2 재료의 관리

2.1 재료의 반입

가. 재료의 반입마다, 그 재료가 설계도서상의 조건에 적합함을 확인하고, 필요에 따라 증명자료를 첨부하여 감독원에게 문서로 보고한다.  다만, 경미한 재료에 대하여는 감독원의 승인을 얻어 보고를 생략할 수 있다.

2.2 재료시험 및 재료검사

가. 재료시험 일반사항

1) 재료시험은 설계도서에 지정되어 있는 경우, 또는 시험에 의하지 아니하면 설계도서에 정한 조건에 적합함을 증명할 수 없는 경우에 시행한다.

2) 재료시험용 공시체는 감독원의 입회하에 채취하고 봉인하여 검인을 받고 국공립시험기관 또는 국토교통부장관이 지정한 품질전문기관에서 시험을 하고, 그 성적결과보고서를 제출하여 승인을 받는다.

3) 검사 및 시험에 필요한 모든 비용은 시공자 부담으로 한다.

4) 건설기술진흥법을 적용하는 건설공사에 대하여는 동법시행령 제6장의 규정을 적용한다.

나. 검사 및 재료시험의 표준

검사 또는 시험은 한국산업규격을 표준으로 하고 그 규격에 제정되지 아니한 것은 이 시방의 해당 각항 또는 감독원의 지시에 따른다.

다. 사용할 때의 불량품

시험에 합격된 재료 시설물이라도 사용할 때 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정될 때는 이를 사용하지 아니한다.

2.3 시험 또는 검사 후의 조치

가. 시험 또는 검사 종료후, 합격한 반입재료는 소정의 장소에 정돈하여 적절한 보관을 한다.

나. 불합격된 재료는 장외에 반출하고, 신속히 대체품을 반입하여 공사진행에 지장이 없도록 한다.

3 지급재료 및 대여품

가. 지급재료의 종류, 수량, 인도장소, 기타 조건은 공사시방서에 따른다.

나. 지급재료는 감독원의 입회하에 검수하고, 시공자의 책임 하에 적절한 보관을 한다.

다. 지급재료는 소정의 목적 이외에는 사용하지 아니한다.

라. 지급재료는 사용할 때마다 사용개소, 사용수량의 잔량을 감독원에게 보고한다.

마. 지급재료가 설계도서에 제시한 품질에 적합하지 아니하는 경우에는 그 뜻을 문서로 보고하고 감독원의 지시를 받는다.

바. 대여받은 기계기구류는 사용 및 보관에 주의해야 하고 철저히 정비하여야 하며, 대여기계는 사용일지와 정비일지를 비치

01210 공사용 장비

1. 일반사항

가. 공사계획에 따라 공사용 장비의 사용계획서를 감독원에게 제출한다.

나. 공사용 장비는 적재하중의 초과, 과속 등을 피하고 안전운행에 따라 조치를 하여야 하며, 수시 점검 및 운전자에 대한 안전교육 등 안전관리에 철저를 기하여야 한다.

2. 양중 장비

2.1 양중계획

가. 시공자는 공사시행을 위하여 필요한 기계기구 및 장비를 고장 및 위험이 없도록 수시 점검하여 사용중 고장 또는 사고가 없도록 대비하여야 하며, 관리자 또는 취급자 이외에는 사용을 금지시켜야 한다.

나. 또한 별도의 양중 장비 계획(설치 및 운영)을 포함한 가설 계획을 수립하여 감독원의 승인을 득한 후 공사에 임하여야 한다.

다. 시공자는 양중재의 종류, 중량, 규격 운영요원 등이 명시된 양중부하의 결정 및 운용계획서를 격주 간격으로 감독원에 보고해야 한다.

2.2 타워 크레인 등 대형 양중용 장비

가. 타워 크레인 등 대형 양중용 장비는 당해 공사현장에 적정한 용량의 것을 택하고 본 건물의 가장 높은 부분이나, 중요한 부분까지 작업할 수 있도록 설치하되, 제작자의 설치표준에 따라 작업 중 위험이 없도록 설치한다.

나. 대형 양중용 장비의 설치계획은 사전승인 된 양중계획서에 의하여 운영하며 골조 및 주요외장공사 완료시까지 설치 운영한다.

다. 사용 계획 대수

한번 설치된 장비를 계속 사용함을 원칙으로 하며 조정이 필요한 경우에는 감독원과 협의하여 조정한다.

라. 양중에 따른 타워 크레인 사용 기간등은 필요시 감독원과 협의하여 승인이 있는 경우 조정할 수 있다.

2.3 리프트, 윈치

리프트, 윈치는 신축할 건축물에 인접하여 가설기초 위에 설치하며, 철근 콘크리트 구조체가 28일 압축강도에 도달할 때에는 구조체에 가새 등을 이용하여 고정시켜 사용할 수 있다.

2.4 기타 공사용 장비

시공자 계획에 의해 용량 및 성능 등을 정하여 감독원과 협의 및 승인처리 한다.

2.5 공사용 공통 장비 및 도구

가. 공사장 내에는 단위공정 또는 복합공정의 공사에 적합하고 사용에 편리한 공통장비를 적절한 위치에 설치하고, 수시로 점검하여 사용중의 고장 또는 사고가 없도록 대비하여야 한다.

나. 수량과 배치는 공사 최대피크시 또는 복합공정의 공사량에 적합하여야 한다.

다. 관리자 또는 취급자 이외에는 사용을 금지시켜야 한다.

01220 준공 및 하자보수

1. 일반사항

1.1 예비준공검사

가. 발주자는 준공예정일 15～30일전에 자재, 시공 및 설비기기의 작동상태가 계약문서에 명시된 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 사전준공검사를 실시할 수 있다.

나. 사전준공검사 결과 기준에 적합하지 않은 미비사항이 있을 경우 이에 대한 시정조치를 계약상대자에게 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이의 시정조치를 완료한 후에 준공검사원을 제출하여야 하며, 사전준공검사 지적사항 및 조치내용을 기록하여 준공검사시 준공검사자에게 제시하여야 한다.

1.2 준공검사

1.2.1 준공검사원

준공검사원은 별도의 양식에 의거하여 준공예정일전에 문서화하여 제출한다.

1.2.2 준공검사 내용

발주자가 시행하는 준공검사시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다.

가. 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

나. 제반설비기기의 작동상태 등 기능점검

다. 사급자재 정산, 잔재 및 발생물 처리

라. 주변정리 및 원성복구사항 처리내용

마. 제출물 및 공무행정서류 처리상태

바. 인·허가 완료상태

사. 부대시설 공사 진행상태

아. 준공전 청소 이행상태

자. 기타 계약문서에 명시된 사항

1.3 유지보수용 자재

가. 계약상대자는 하자발생시 신속하게 보수하는 데 사용할 유지보수용 자재를 발주자의 건물 관리기관에 제공하여야 한다.

나. 제공하여야 할 유지보수용 자재는 본공사 시공제품과 품명, 모델번호, 제조자가 동일한 것이어야 한다.

다. 유지보수용 자재에 대한 비용은 추가로 청구할 수 없다.

1.4 건물인수 시험(운전 및 유지관리 시범교육)

가. 계약상대자는 발주자에게 공사목적물인 장비 또는 설비시스템의 시동, 가동중지의 주입, 소음·진동의 조절, 청소, 손질, 보수, 서비스를 요청하는 방법 및 유지관리지침을 보는 방법 등 운전 및 유지관리에 필요한 전반적인 사항에 대하여 시범 및 교육을 시행하여야 한다.

1.5 준공서류

1.5.1 종류 및 내용

가. 준공보고서

나. 준공도서

1) 시공자는 시설물 안전관리에 관한 특별법 제 17조 및 동법 시행규칙 제12조 규정에 의한 「국토교통부 준공도서 사본작성 관리지침」에 의거하여 아래와 같이 준공도서를 작성하여야 한다.

가) 원도(A1 규격), 축소판 원도(A3 규격)                                      각 1부

나) 청사진(A1, A3 규격)                                                     각 3부

다) Shop Drawing, Operation Manual                                         각 1부

라) 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침의 시설관리대장                         각 1부

마) 도면용, 문서용 35mm 롤 마이크로필름                                    각 2벌

바) 도면용, 문서용 컴팩디스크( CD-ROM )                                    각 2벌

사) 마이크로필름 검사 보고서                                                 각 2부

아) 디스크의 구성 파일과 색인 파일 내용의 출력물                             각 2부

자) 준공내역서 및 시방서, 구조계산서, 기타 시공상 특기사항에 대한 보고서     각 3부

나. 준공도서는 사용승인 신청 7일전에 원본은 감독원에게 사본은 시설안전기술공단에 각각 제출하여 승인을 득하여야 한다.

다. 이에 소요되는 비용은 시공자 부담으로 한다.

다. 각종인허가 필증 및 설비시험성적서

라. 시설별하자책임 및 연락처

마. 유지보수용 자재

바. 시공상세도면

사. 공사사진의 사진첩

아. 신공법의 시공 또는 실패사례보고서(신공법을 적용한 경우에 한한다)

자. 현장서류 : 감독일지, 감독지시서, 지시사항에 대한 이행보고서, 사급자재수불부, 지입자재검사부등

2. 시공

2.1 준공 청소

2.1.1 청소

가. 방법

1) 사용상 불필요한 상표를 제거한다.

2) 오물, 먼지, 녹, 얼룩 등이 없도록 노출 내외면을 청소한다.

3) 거울, 창호유리 내외면 및 노출표면에 부착된 이물질이나 보양비닐 등을 제거하고, 노출 광택면은 윤이 나게 닦는다

4) 주방가구 및 설비는 즉시 사용할 수 있도록 청소한다.

5) 조명기구의 전등 및 램프 등을 청소한다.

6) 기기 및 위생설비는 재료특성에 적합하게 청소한다.

7) 엘리베이터 등의 기계 및 전기장비의 표면을 깨끗이 닦고 과다한 윤활유 및 이물질을 제거한다.

8) 지붕, 샤프트, 트랜치, 기계실, 배수로, 맨홀 등 배수시스템의 배수에 지장을  주지 않도록 장애물을 제거하고 청소한다. 지붕, 샤프트, 기계실, 설비덕트, 비상계단 등 출입이 제한되거나 감춰져 있는 부분에 있는 쓰레기 및 먼지를 제거한다.

9) 지붕, 트랜치, 홈통, 오물, 먼지, 녹 등이 없도록 노출 내외면을 청소한다.

10) 포장면의 찌꺼기, 퇴적물, 얼룩 등을 제거하고 깨끗하게 청소한다.

11) 조경지역 등 공사장의 쓰레기, 잔여자재, 폐물, 공사가설물 및 기타 이물질      을 깨끗이제거하고 지표면을 균등하게 고른다.

12) 기타 이 시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

나. 사용도구 등제품자체에 변색, 긁힘, 손상, 변형 등이 발생하지 않도록 제품 특성에 적합한 도구등(손걸레, 마포, 주걱, 칼, 사포, 로프, 규조토, 세척제, 시너, 염산, 왁스 등)을 사용하여야 한다

2.1.2청소 후 출입통제

가. 준공전 청소 완료 후에는 실내부에의 출입을 통제한다.

나. 전기설비 또는 소방설비 등의 기능검사에 필요한 최소한의 인원만을 출입토록하며,출입시는  슬리퍼 또는 실내화를 착용하게 한다.

3. 하자보수

3.1 하자 보수

가. 하자보수책임기간은 도급계약서에 별도로 명기하지 아니하였을 경우, 건설산업기본법 제28조, 령 제30조 및 별표4에 의한다.

나. 공사 사용승인 후 모든 하자는 즉시 재시공 또는 보수되어야 한다.

만일, 이를 신속하게 처리하지 아니할 경우 건축주는 타업체로 하여금 재시공 보수시킬 수 있고, 발생 비용은 하자보수 보증금에서 공제하며 이에 따른 이의를 제기할 수 없다.

01230 정산 및 인도

1. 내용

1.1 정 산

아래 각호의 경우에 시공자는 계약체결 후 증액 및 감액 또는 환급요구가 있을 경우에 이의 없이 수락하여야 한다.

1) 설계내역 중 정부가 발행한 건설공사 표준품셈, 물량, 단가, 정부노임단가 기준보다 과다히 책정되었거나 착오가 있었을 때

2) 당초의 여건과 현장의 상태, 조건, 공법이 현저히 달라지거나 변경되어야 할 경우

3) 본 시방서 각항에 명기된 정산항목에 해당되었을 때

1.2 인도

공사를 완성하면 시공자는 감독원의 입회하에 감독원의 지시에 따라 최종 정리하여 다음에 제시한 서류, 물품과 함께 공사의 목적물을 건축주에게 인도한다.

가. 준공보고서 및 인도서

나. 준공도

다. 건축물 등의 유지관리에 관한 설명서

라. 설비기기의 성능시험성적서와 취급설명서

마. 관공서에 대한 수속서류

바. 열쇠인도서 및 열쇠함

사. 공귄도서 및 공구함

아. 공사시방서에 의한 예비재료 및 물품(설비용의 예비부품을 포함한다)

자. 감독원이 지시하는 기타의 자료, 재료, 기구류

02 방수공사

02010 폴리우레아수지 도막방수

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

본 제품은 콘크리트 등의 바닥 또는 구조물의 면을 도막으로 도포하여 구조물의 보수, 보강과 보호 방수 및 방식 기능의 제품이며 수밀성, 내마모성, 내충격성, 부착력 등이 우수한 폴리우레아 수지를 주성분으로 한 2액형 도료의 공급과 설치에 대하여 규정하고 공사범위는 설계도면에 따른다.

1.2 분류

당해 규격을 도막 두께, 수지종류, 형태 및 용도 등에 따라 계층별로 분류하여 기재한다.

물품분류번호	세부품명	물품식별번호	규격	용도	인도조건
30129992	폴리우레아수지도막방수재	24167670	SM-R-200, t2mm	주차장/옥상	현장설치도
		24167671	SM-R-300, t3mm	주차장/옥상
		24167672	SM-WT-200, t2mm	저수조
		24167673	SM-WT-300, t3mm	저수조

2. 적용자료 및 문서

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 본 시방서의 일부를 구성하고

있는 것으로 본다.

KS A 0006  시험 장소의 표준 상태

KS D 8502  수도용 액상 에폭시 수지 도료 및 도장 방법

KS F 2274  건축용 합성 수지재의 촉진 노출 시험방법

KS F 2620  건축용 피막 재료의 바탕 불연속부에서의 내피로성 시험방법

KS F 4001  포장용 콘크리트 평판

KS F 4921  콘크리트용 에폭시 수지계 방수․방식재

KS F 4922  폴리우레아 수지 도막방수재

KS F 9001  콘크리트용 에폭시 수지계 방수․방식 도료 도포방법 시공 표준

KS L 5109  수경성 시멘트 페이스트 및 모르타르의 기계적 혼합 방법

KS L 6003  연마지

KS M 5000  도료 및 관련 원료의 시험방법

KS M 6518  가황 고무 물리 시험방법

KS M 8070  수산화칼슘(시약)

KS M ISO 1513 도료와 바니시-시험용 시료의 검사와 제조 방법

KS M ISO 3251 도료와 바니시-도료, 바니시 및 도료와 바니시 결합체의 불휘발분 함량 측정법

KS M ISO 6353-2, 화학분석용 시약-제2부 : 규격-제1집

3. 필요조건

재료, 형태, 제조 및 가공, 기능, 성능, 마감, 외관, 기타사항 등을 기술인증(신기술, 특허, 품질 등)의 적용된 기술부분과 시험성적서의 시험항목, 품질기준, 시험방법이 포함되도록 구체적으로 기재하고, 밑줄표시와 괄호 안에 근거 서류명을 기재한다.

3.1 재료

식별번호	규격명	(㎡)당 자재소요량				주재료 공급자	원산지
		재료명		단위	수량
24167670	SM-R-200, (t2mm),주차장/ 옥상	프라이머 (SP-200)	하도	kg	0.3	(주)정석케미칼	대한 민국
		바탕조정재 하이우레탄LM-60)	중도 1차	kg	0.7
		폴리우레아 (슈퍼텍스PU-100)	중도 2차	kg	1.7
		탑코팅 (하이우레탄 탑코트)	상도	kg	0.2
24167671	SM-R-300	프라이머 (SP-200)	하도	kg	0.3	(주)정석케미칼	대한 민국
		바탕조정재 하이우레탄LM-60)	중도 1차	kg	1.4
		폴리우레아 (슈퍼텍스PU-100)	중도 2차	kg	2.2
		탑코팅 (하이우레탄 탑코트)	상도	kg	0.2
24167672	SM-WT-200	프라이머 (SP-200)	하도	kg	0.3	(주)정석케미칼	대한 민국
		바탕조정재 하이우레탄LM-60)	중도 1차	kg	0.7
		폴리우레아 (슈퍼텍스PU-100)	중도 2차	kg	1.7
24167673	SM-WT-300	프라이머 (SP-200)	하도	kg	0.3	(주)정석케미칼	대한 민국
		바탕조정재 하이우레탄LM-60)	중도 1차	kg	1.4
		폴리우레아 (슈퍼텍스PU-100)	중도 2차	kg	2.2

* 제품 공급은 KS인증 제품 슈퍼텍스PU-100 (KS F 4922)을 공급받는다.

3.2 형태

콘크리크 표면이 들뜬 부분은 제거하여 미장으로 보수하고 크랙이 발생된 부분은 크라우팅 등으로 보수하여 바탕면을 정리한다.

표면에 습기가 없도록 제습을 철저히 실시한 후 프라이머 침투형 하도, 중도, 상도 순으로 도장하여 도막을 형성한다.

현장 여건과 사용 특성에 따라 상도를 생략 할 수 있으며 필요에 따라 미끄럼방지와 강도를 높이기 위해서 중도에 규사 등을 포함하여 사용 할 수 있다.

3.3 제조 및 가공

본 제품은 특성상 시공 작업이 중요하며 시공을 잘 할 수 있도록 시방서가 제시되어야 한다. 또한 필요에 따라 공정순서는 바꿀 수 있다.

3.3.1 공정 순서도

￭ SM-R-200, t2mm, 주차장/옥상

￭ SM-R-300, t3mm, 주차장/옥상

현장 조사 (바탕 면 상태확인, 안전점검)

↓

바탕 면 정리 (그라인딩/보수 등)

↓

보양 작업 (마킹테이프 등)

↓

프라이머 도포

↓

바탕조정재 도포

↓

폴리우레아 도포

(KS F 4922)인증제품

↓

상도 도포

↓

청소

↓

검사

￭ SM-WT-200, t2mm, 저수조

￭ SM-WT-300, t3mm, 저수조

현장 조사 (바탕면상태확인,안전점검)

↓

바탕면정리

(그라인딩/보수 등)

↓

보양 작업

↓

프라이머 도포

↓

바탕조정재 도포

↓

폴리우레아 도포

(KS F 4922)인증제품

↓

청소

↓

검사

*본 제품은 특성상 시공 작업이 중요하며 시공을 잘할 수 있도록 시방서가 제시되어야 한다.

3.3.2 단면도

SM-R-200, t2mm, 주차장/옥상

SM-R-300, t3mm, 주차장/옥상

SM-WT-200, t2mm, 저수조

SM-WT-300, t3mm, 저수조

	탑코팅(상도)
	폴리우레아(중도2)
	바탕조정재(중도1)
	프라이머(하도)

	폴리우레아(중도2)
	바탕조정재(중도1)
	프라이머(하도)

3.4 시공방법

3.4.1 바탕처리

콘크리트 바탕에 대한 처리 방법은 KS F 9001의 5.2 방법에 따라 콘크리트의 전체 표면에 존재하는 구멍, 요철, 미세한 균열 등을 표면과 평활하게 유지하고, 방수.방식층의 부착성 강화, 핀홀 억제, 균질 두께의 도막 형성을 목적으로 퍼티, 바탕 조정재 등을 사용하여 콘크리트 바탕을 조정해야 한다.

3.4.2 분사 도포 장비

방수재 시공에 필요한 폴리우레아 분사 장비(스프레이건)은 2,000psi, 3000psi, 3500psi 중 <표1>의 도막 품질기준을 확보할 수 있는 수준의 분사압력 및 속도를 갖는 것을 사용한다.

3.4.3 분사 도포 방법

분사 장비를 사용하여 시공할 때에는 숙련된 작업자가 이를 취급하도록 한다. 사용 전에 장비의 설치 상태, 관련 공구, 기구의 준비 상태를 반드시 점검한다. 사용 시의 분사 각도는 가급적 90°를 유지하도록 하고 피도체와의 거리(600〜800mm)등을 적절히 확보한다.

3.4.4 환기설비 및 안전

실내 및 협소 공간에서 분사 도포 작업을 수행할 경우에는 분사된 방수재가 분진 형태로 날리기 때문에 충분한 환기 설비를 갖추고, 전용의 마스크, 작업복 보호 안경 등을 착용해야한다.

3.4.5 주변 환경

분사 도포 작업 전에 피도체 주변의 온도(적정 온도 조건 5℃ 이상의 기온), 습도(적정 습도 조건 R.H 85% 이하)를 확인하고, 피도체 표면이 이슬 맺힘, 수분 함습 등의 젖은 상태일 경우에는 이를 완전히 건조시킨 후 작업을 한다.

3.5 기능 및 성능

3.5.1 기능

우수한 내충격성, 내마모성, 부착성을 가지고 있으며 방수 방식이 우수하다.

3.5.2 성능

품질 기준은 <표1>과 같다.

항 목				품 질 기 준 ( KS F 4922 폴리우레아 수지 도막 방수재)
도포 작업성				콘크리트 구조체 방수를 위한 분사 도포 작업에 지장이 없을 것.
지촉 건조 시간				소정의 배합비로 혼합하여 분사 도포한 후 20~30초 이내에 지촉 건조 상태로 되어 있을 것.
겉모양				주름, 처짐, 균열, 패임(핀홀), 경화 불량, 뭉침 등이 없을 것.
물성	인장 성능	인장 강도 (N/㎟)		16 이상
		파단시 시장률 (%)		300 이상
	인열 성능	인열 성능 (N/㎜)		50 이상
	온도 의존성	인장강도비 (%)	시험시 온도 -20℃	150 이상
			시험시 온도 60℃	60 이상
		파단시 물림부 사이의 신장률 (%)	시험시 온도 -20℃	100 이상
			시험시 온도 20℃	200 이상
			시험시 온도 60℃	150 이상
	가열 신축 성상		신축률 (%)	-1.0 이상 1.0 이하
	열화 처리 후의 인장성능	인장강도비 (%)	가열 처리	80 이상 200 이하
			촉진 노출 처리	80 이상 150 이하
			알칼리 처리	80 이상 150 이하
			산 처리	80 이상 150 이하
			염화나트륨 처리	80 이상 150 이하
		파단시의 신장률(%)	가열 처리	250 이상
			촉진 노출 처리	250 이상
			알칼리 처리	250 이상
			산 처리	250 이상
			염화나트륨 처리	250 이상
	신장시의 열화 성상		가열 처리	어떤 시험편에도 갈라진 잔금 및 뚜렷한 변형이 없을 것.
			촉진 노출 처리	어떤 시험편에도 갈라진 잔금 및 뚜렷한 변형이 없을 것.
			오존 처리	어떤 시험편에도 갈라진 잔금 및 뚜렷한 변형이 없을 것.
	부착성능	무처리 (N/㎟)	부착 강도	1.5 이상
		냉온 반복 처리 후	겉모양	어떤 시험편에도 갈라진 잔금, 들뜸, 박리 등의 현상이 없을 것.
	내피로 성능			어떤 시험편에도 도막의 구멍 뚫림, 찢김, 파단 및 주름이 없을 것.

<표1> 품질기준

* 본 품질기준은 KS인증 제품인 폴리우레아 (슈퍼텍스PU-100)에 한 한다.

* 시험 항목은 실험 가능한 품목에 한하여. 이외의 항목도 필요에 따라 협의하여 추가할 수 있다.

3.6 마감 및 외관

시공 방법에 의해서 수요자가 요구하는 색상 및 현장여건에 따라 마감하여 외관상 적합 하고 이물질이 혼입되지 않은 청결한 상태여야 한다.

3.7 기타사항

하자보증기간은 준공 후 3년으로 한다.

4. 검사 및 시험

검사는 4.2(검사방법)에 따라 하고, 시험은 4.3(시험방법)에 따라 실시하여 3.5(기능 및 성능)에 합격하여야 한다.

검사 및 시험 종류와 방법 등을 구체적으로 기재한다.

4.1 시료의 채취 방법

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법 시료의 크기 및 채취방법은 KSM ISO 1513에 따른다.

4.1.2 시료는 시편을 원칙으로 하되 발주처의 요구 시에는 현장에서 채취할 수 있다. 단, 하도 및 상도재를 제외한 폴리우레아수지도막방수재 시편(KS F 4922)으로 시험한다.

4.2 검사방법

4.2.1 설치 두께를 측정 할 경우 시공 시 현장에서 일정부분을 지정하여 지정된 부분을 절단하여 확인하거나 측정 장비 등을 사용하여 측정한다(오차범위 ±0.3mm). 부착성능의 검사를 실시 할 경우 시공 시 KS F 4922에 규정하고 있는 방법으로 70mm×70mm×20mm 시험체 또는 시험기관 권장 시험체를 사용하여 시편을 제작하여 검사하며, 1.5N/㎟ 이상의 값을 확보하여야 한다.

4.2.2 납품자는 해당제품에 대하여 수요기관으로부터 공인시험기관의 시험성적서 제출 요구가 있을 시 이에 응하여야 하며, 검사비용은 납품업체가 부담한다.

4.2.3 검사는 관능검사와 이화학검사를 구분하여 실시하되, 관능검사는 오관에 의해 직접 검사하고, 이화학검사는 공인시험기관에 의뢰하여 시험성적서에 의해 검사한다.

4.3 시험방법

KS인증 제품 슈퍼텍스PU-100(KS F 4922)의 사용을 확인하며, 필요시 KS시험방법에 따라 시공 시 영향을 미칠 수 있는 다음 항목을 시험할 수 있다.

시험항목		단위	시험방법	품질기준
인장성능	인장강도	N/㎟	KS F 4922: 2007	16이상
	파탄시 신장율	%	KS F 4922: 2007	300이상
인열성능		N/mm	KS F 4922: 2007	50이상
부착성능(무처리)		N/㎟	KS F 4922: 2007	1.5이상
외관	겉모양		주름, 처짐, 균열, 패임(핀홀), 경화 불량, 뭉침 등이 없을 것.
	내피로성능		어떤 시험편에도 도막의 구멍 뚫림, 찢김, 파단 및 주름이 없을 것.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

제품은 운반 및 적재 등 보관관리에 용이하도록 일반 관례에 따라 제품이 손상되지 않도록 포장한다. 인화물질 및 유독성 물질은 위험물 취급 관리법에 따라 관리한다.

5.2 표시

용기에는 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음의 사항을 표시한다.

1) 제품 명칭 또는 생산번호

2) 제조업자명과 상표3) 제조 년 월 일

4) 중량

5) 제품의 색상

6) 주제와 경화제의 혼합비

7) 그 밖의 필요사항

환경마크 등 인증마크 부착

5.3 주기

제품의 사용기간은 제조자가 포장지에 명기한 기한 내에 사용하여야 한다.

6. 용도 및 제원 등

6.1 용도

폴리우레아수지도막방수재는 지하구조물의 외벽, 대기 중에 노출된 슬래브, 구조체 내부로 물의 침투를 저지하기 위한 방수 목적으로 사용되기 때문에 외부환경 조건 및 구조물이 거동조건에 충분히 대응할 수 있는 품질조건을 유지하여야 한다.

6.2 발주 제원

인수, 인도 당사자 간의 협의된 제원에 대하여 명기한다.

6.3 기타 참고사항

인수, 인도 시 필요한 사항을 명기한다.

7. 제품 사진

세부품명번호		30129992
세부품명		폴리우레아수지도막방수재
하자보수기간		3년(준공일기준)
인도조건		현장설치도
식별번호	모델명	규격	제 품 사 진	용도
24167670	SM-R-200	t2mm		주차장/옥상
24167671	SM-R-300	t3mm		주차장/옥상
24167672	SM-WT-200	t2mm		저수조
24167673	SM-WT-300	t3mm		저수조

03 실링공사

03010 일반사항

1.일반사항

가. 적용범위

1) 이 시방은 건축물의 부재와 부재간의 EXPANSION JOINT. CONTROL JOINT, CONST-RUCTION JOINT 등과 화강석, 기타 석재의 줄눈, 금속재, 금속 창호재의 PENETRATION, 몰탈 줄눈, 유리 기타 부재와 부재간의 이음 접합부위를 설계도 및 이 시방서에 표기된  바와 같이 SEALING재로 코킹하는 공사에 적용한다.

2) 또한, 설계도 및 이 시방서에 표기가 없다고 하더라도 실링재의 코킹이 필요한 곳은 이 시방에 준하며, 이 시방서에 다른 공종에 표기된 실란트 코킹 공사는 이 시방에 의한다.

나. 시공조건

1) 시공 전 각 부위별 특성에 맞는 코킹에 대한 물성표, 구조안전에 대한 근거, 오염방지를 위한 대책, 이질성분 코킹 접합에 따른 화학적 반응에 대한 대책을 여러 가지 조건에 타당한 계획서 및 품질보증확인서, 각종 시험성적서, 견본 등을 제출하여 감독자의 승인을 받는다.

2) 한냉기(5℃이하)에는 원칙적으로 외부공사는 할 수 없으며, 내부공사의 경우에는 보온, 보양에 대한 대책을 감독자에게 제출하여 승인을 받은 후 공사를 진행하여야 한다.

2. 재 료

가. 각 사용부위별로 적용하는 실링 재료, 성분 및 제품별 특기사항에 대한 제조회사의 카탈로그, 시방서, 시험성적표, 견본 및 기타 감독자가 요구하는 관련 자료를 감독자에게 제출하여 승인을 받은 것을 사용하여야 한다.

- 시공부위별 재질 및 구성

구분	피착 부위	규격	실란트구분	관련규정	적용프라이머	비 고 (추천제품)
외부	석재 +석재 콘크리트+콘크리트	도면참조	비초산실리콘	KS F 4910 SR-1-9030-A-N		비오염성 (SL999)
	석재 + 적벽돌	도면참조	비초산실리콘	KS F 4910 SR-1-9030-A-N		비오염성 (SL999)
	석재 + AL/금속 샷시 유리+AL/금속 샷시	도면참조	비초산실리콘	KS F 4910 SR-1-9030-A-N		비오염성 (SL999)

나. 사용되는 실링재 등은 제조된 후 사용만기일이 경과되지 않은 것을 사용해야 한다.

다.  물성

1) 비초산 실리콘계

① 주성분 : 100% 실리콘

② 경화 시스템 : 옥심 경화형

③ 지촉건조시간 : 30분 이내

④ 비중 : 약 1.3

⑤ 경도 : 28

⑥ 최대인장응력 : 15kg/cm2

⑦ 최대신율 : 800%

2) 폴리우레탄계

① 주성분 : 폴리우레탄 폴리머

② 경화 시스템 : 반응 경화형

③ 지촉건조시간 : 24시간 이내

④ 비중 : 1.4

⑤ 경도 : 15-25

⑥ 신율 : 600%

3) 부속자재 : 자재업체의 추천 제품으로 한다.

① 조인트 크리너

② 조인트 프라이머

③ 마스킹 테이프

④ 백업재 ; 신축성 있는 구형 및 각형의 폴리에틸렌폼, 폴리우레탄폼, 네오프렌폼 중 자재업체의 추천 제품으로 한다.

4)  배합

- 2액형 실링의 주재 및 경화재의 배합비는 자재업체 제품사양에 따른다.

5) 자재품질관리

- 자재 의 해당 규정사항에 따른다

① 시험 : KS F 4910  시험 규정에 따른다

② ISO9001에 의한 품질관리체계를 갖추어야 한다.

③ 자재검수;실링재 현장반입시 제조업자명, 상품명, 제조년월일, 유효기간에 대하여 감독원의 입회검사를 받고 현장에 반입하여야 하며 외관에 대한 육안검사시 이상이 없어야 한다

3. 시공 일반

가. 시공 전에 각 재료의 부위별 특성 및 사용유효기간, 색상 등을 확인한다.

나. 실링재는 반드시 2면 접착을 기본으로 하고, 백업재의 설치가 불가능한 부분은 본드 브레이커를 설치하여 3면 접착을 방지한다.

다. 실링재의 단면형상은 넓이 : 깊이 = 2 : 1 이 되는 것을 원칙으로 한다.

라. 바탕면이 콘크리트, 몰탈, 페인트인 경우 마감 후 충분한 양생기간이 경과했는지 확인하고 시공해야 한다.

4. 시공

가. 기후조건

1) 시공 때의 기온은 섭씨 5℃ 이상이어야 하며, 시공 중에 눈이나 비가 예상될 경우에는 시공을 중단해야 한다.

2) 강풍, 눈, 서리, 우천 때나 먼지가 심하게 발생하는 경우에는 시공을 중단하여야 한다.

나. 청 소

1) 조인트 내의 먼지, 연마 잔여물 등을 완전히 제거하고 수분이나 기름기가 없어야 한다.

2) 수분이나 이슬 등이 부착된 경우에는 충분히 건조시킨 후 시공해야 한다.

3) 세척제를 사용할 경우에는 감독자의 승인을 받은 제품을 사용하여야 한다.

다. 백업재 삽입

1) 백업재는 통기성 및 흡수성이 없는 재료로서 수축과 변형이 생기지 않는 것을 사용하고, 조인트 폭보다 2～3㎜ 정도 큰 것을 사용하되 백업재가 뒤틀리지 않도록 해야 한다.

2) 백업재는 정확한 깊이로 설치되어야 하며, 당일 시공부위 만큼만 설치한다.

3) 백업재가 설치되기 불가능한 부분은 조인트보다 약간 크기가 작은 본드브레이커를 설치하여 3면 접착을 방지한다.

4) 3각 조인트 부분이나 심하게 꺽이는 부분에는 본드 브레이커를 설치한다.

라. 마스킹 테이프 작업

1) 부착 및 제거 후 흔적이 남지 않는 것을 사용하여 당일 작업 부분에 한하여 붙인다.

2) 조인트 밖으로 밀려나오지 않도록 일직선이 되도록 작업하여야 한다.

3) 조인트 주변의 피착제에 오염을 방지하기 위해 조인트 양측 및 마감부분을 테이프로 마스킹 처리해야 한다.

마. 프라이머 처리

1) 실링재 충진은 조인트의 교차부 또는 가장자리에서부터 시작하여 빈틈없이 기포가 생기지 않도록 한다.

2) 프라이머는 가능한 얇게 도포한다.

바. 실란트 충진

1) 실란트 충진은 조인트의 교차부 또는 가장자리에서부터 시작하여 빈틈없이 기포가 생기지 않도록 한다.

2) 실링재의 연결부분은 교차부분이나 코너부분을 피하여 직선부분에게 연결하도록 한다.

사. 표면 마무리 작업

1) 충진 후 즉시 코킹나이프를 사용하여 내부 탈포 및 표면을 매끄럽게 마무리한다.

아. 마스킹 테이프 제거

1) 표면 마무리 작업이 끝난 후 곧바로 테이프를 제거해야 한다.

자. 청 소

1) 조인트 주변에 묻어있는 프라이머와 실링재를 깨끗이 청소하고, 제거한 테이프 및 주변을 깨끗이 청소한다.

차. 양 생

1) 실란트가 경화되기 전까지는 접촉을 피하고 경화중 비나 먼지등에 의한 손상 및 오염이 예상되는 부분에는 반드시 보양 테이프로 처리해야 한다.

04 창호공사

04010 일반사항

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 절은 목 창호공사, 강제 창호공사, 알루미늄 합금제 창호공사, 합성수지 창호공사는 스테인레스 창호공사, 강제 셔터, 기타 창호 및 창호 철물공사에 적용한다.

나. 창호공사에서 건축공사에 공통인 일반사항에 대하여는 01000(총칙)에 따른다.

다. 이 절의 규정에서 성능, 견본, 시험 및 치수의 확인에 대하여는 공사시방에 따른다.

1.2 종류 및 기호

1.2.1 종류

가. 기능에 의한 분류

1) 출입구용 창호

주로 사람의 출입을 위해 쓰이는 개구부의 창호

2) 창용 창호

채광, 통풍 등을 위하여 설치되며, 보통은 사람의 출입에는 쓰이는 않는 개구부의 창호

3) 구획용 창호

성능이나 기능상 구획을 구성할 수 있는 창호

4) 기타 창호

(1)～(3) 이외의 창호

나. 재질에 의한 분류

1) 목재 창호

주요 부재가 목재인 창호

2) 강제 창호

주요 부재가 강재인 창호

3) 알루미늄 합금제 창호

주요 부재가 알루미늄 합금제인 창호

4) 합성수지 창호

주요 부재가 합성수지인 창호

5) 스테인레스 창호

주요부재가 스테인레스인 창호

6) 기타 창호

1)～5) 이외의 창호

다. 개폐방식에 의한 분류

1) 창호의 주요 개폐방식의 분류는 표 20010.1에 따른다.

2) 표 20010.1에서와 같은 개폐방식 중에서 외여닫이, 쌍여닫이를 내외의 구별이 있는 개구부에 쓰는 경우에는 표 20010.2와 같이 분류한다.

3) 외여닫이에는 개폐방향에 따라 좌측과 우측이 있으며, 그 적용은 구체적으로 공사시방에 명기한다.

표 20010.1 창호의 주요 개폐방식

개폐방식의 명칭	레일 또는 회전축	이동방향	이동방법
외 미 닫 이	레일 1개	수 평	면내 평행이동
미 닫 이
양 미 닫 이	레일 2개
반오르내리기	레일 1개	상 하
오르내리기	레일 2개
밀 어 내 기	축이 단부에 고정	수 평 축	회전 또는 회전을 포함한 이동
젖 히 기
외 여 닫 이	축이 단부에 고정	연 직 축
쌍 여 닫 이
회 전	축이 단부 이외에 고정
접 이	축이 이동한다
고 정	움직이지 않는다

표 20010.2 내외의 구별이 있는 개구부에 쓰이는 여닫이의 명칭

개 폐 방 식 의 명 칭	작 동 방 향
내여닫이 외여닫이 자유여닫이	문을 내측으로 여는 것 문을 외측으로 여는 것 문을 내외양측으로 여는 것

라. 성능에 의한 분류

1) 보통 창호

2)～3)에 표기한 창호를 제외한 것.

2) 방음 창호

방음성을 중요시하는 창호

3) 단열 창호

단열성을 중요시하는 창호

4) 방화 창호

건축법에 규정된 방화구획을 구성할 수 있는 창호

1.2.2 기호

가. 시공도서 등에 사용하는 기호는 KS F 1502(창호기호)의 규정에 따르며, 공사시방에 표기한 것과 통일하여 표기한다.

나. 창호 기호는 다음의 4종류를 조합하여 '마'와 같은 방법으로 표시한다.

1) 울거미 재료의 종류별 기호

2) 창호별 기호

3) 개폐 방법별 기호

4) 면 구성의 종류별 기호

다. 울거미 재료의 종류별 기호는 창호의 주된 울거미 구성재의 종류를 알파벳 문자로 표시하고 그 기호는 표 20010.3에 따른다.

표 20010.3 울거미 재료의 종류별 기호

기 호	재료의 종류
A G P S SS W	알 루 미 늄 유 리 플 라 스 틱 강 철 스테인레스 목 재

비고) 표 20010.3에 포함되지 않은 재료를 사용할 때의 기호는 그 재료에 알맞게 표시한다.

라. 창호 구별 기호는 알파벳 문자 또는 한글자로 표시하고, 그 기호는 표 20010.4에 따른다.

표 20010.4 창호별 기호

기 호		창문 구별
한 글	영 문
ㅁ ㅊ ㅅ	D W S	문 창 셔터

마. 창호기호의 표시 방법

1) 창호기호의 표시 방법은 표 20010.5와 같이 원내를 수평으로 2등분하고, 그 위쪽에는 정리번호를, 아래쪽에는 창호 구별 기호를 표시한다. 울거미 재료의 종류별 기호는 필요에 따라 원의 아래쪽 좌측에 표시한다.

(표 20010.5) 또는 아래쪽을 세로 2등분하여 우측에 창호 구별 기호를, 좌측에는 울거미 재료의 종류별 기호를 표시한다.(표 20010.6)

표 20010.5 창호기호의 표시방법

구 분	창	문
목 제
철 제
알루미늄제

표 20010.6 창호기호의 표시방법

보 기	해 설			보 기	해 설
	창 호 번 호				창 호 번 호
	재료기호	창호기호			재료기호	창호기호

2) 개폐방법을 표시할 때에는 표 20010.7과 같이 원내를 2개의 수평선으로 구분하고, 그 중앙부에 개폐방법별 기호를 표시한다.

표 20010.7 창호기호의 표시방법(개폐방법별)

보 기	해 설		보 기	해 설
	창 호 번 호			창 호 번 호
	쌍 여 닫 이			미 서 기
	문			문

1.3 형식 및 치수

창호의 형식 및 치수는 설계도면 또는 공사시방에 따르고, 치수의 표시는 마무리 치수로 한다.

04020 스테인레스 창호공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 절은 건물에 사용하는 스테인레스 창호의 제작, 시공에 적용한다.

나. 이 시방에 규정하지 않은 사항에 대하여 미리 담당원과 협의하여 정한다.

1.2 기호

창호공사에 쓰이는 공통 기호는 20010.2.1(종류 및 기호)에 따른다.

1.3 시공도 및 견본

시공도 및 견본은 20020.1.3(시공도 및 견본)에 따른다.

2. 자재

2.1 재료

2.1.1 스테인레스 강판

스테인레스 강판은 KS D 3705 「열간 압연 스테인레스 강판 및 강대」 및 KS D 3698 「냉간 압연 스테인레스 강판 및 강대」에 합격한 것으로 변형, 흠, 녹이 없는 것으로 한다. 그외의 스테인레스 강판을 사용하는 경우는 공사시방에 따른다. 스테인레스 강재의 종류별 용도는 표 20035.1과 같다.

표 20035.1 스테인레스 강재의 종류별 용도

SUS 304>	건축재로 가장 많이 사용되고, 내외장과 설비 등 모든 용도로 적합하다.>
SUS 316> (몰리브덴 첨가)>	SUS 304에 몰리브덴을 첨가한 것으로 내식성이 뛰어난 강재임. 해안지대, 공장지대, 염분과 부식성 가스 등의 영향을 받기 쉬운 장소에는 이 강재를 사용한다.>
SUS 430> (18 크롬)>	SUS 304보다 내식성이 떨어지므로 외장 등 부식적인 환경에서의 사용은 피한다.>
SUS 410> (13 크롬)>	내식성이 떨어지므로 건축재로서 사용이 적다.>

주) SUS란 스테인레스 강재의 종류를 나타내는 기호로 Steel special Use Stainless의 약칭임

2.1.2 스테인레스 강판의 두께

스테인레스 강판의 두께는 표 20035.2에 의한다.

표 20035.2 스테인레스 창호의 판두께(mm)

구 분	부 재	보강판이 있는 경우		보강판이 없는 경우
		스테인레스 판두께	보강판 두께(강판)	스테인레스 판두께
창	하부틀의 후러싱 창문틀	1.5 1.5	1.6 이상 1.6 이상	2.0 1.5
	이동창	1.5	1.6	1.5
출입문	문지방 문틀	― 1.5	― 1.6	2.0 이상 1.5
	문의 후레임 문의 플러시판	1.5 2.0	1.6 1.6	1.5 2.0
앵커류	습기가 있는 곳 습기가 없는 곳	SUS 304 2.3 (강판) 1.6 (강판)

2.1.3 표면마감

스테인레스 창호에 사용하는 스테인레스 강판의 표면 다듬질은 공사시방에 따른다. 공사시방에 정한 바가 없을 때는 담당원과 협의하여 정한다.

2.1.4 창호 철물 및 부속품

스테인레스 창호에 쓰이는 철물 및 부속품은 20015.3.6(창호철물 및 부속품) 및 KS F 4525(강철제 도어용 철물)에 따른다.

2.2 제품품질 및 성능

제품품질 및 성능은 20015.2.2(제품품질 및 성능) 나.에 따른다.

3. 시공

3.1 제작

3.1.1 제작자 및 공장의 지정

제작자 및 제작공장을 지정하는 경우는 공사시방에 따른다. 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 담당원의 승인을 받는다.

3.1.2 제작에 관한 기본사항

제작자는 승인된 시공도서 등에 준해 정확하게 제작한다. 특히 품질확보를 위해 주의를 요하는 항목은 아래와 같다.

가. 스테인레스강은 녹슬기 어려운 합금이지만, 전혀 녹슬지 않는 것이 아니고 대기 오염도가 높은 환경에서는 발청한다. 특히 부재의 용접부위는 녹이 발생하기 쉬우므로 충분히 연마할 필요가 있다. 또 나사못 등은 모두 스테인레스강을 사용한다.

나. 스테인레스 제품의 절곡부는 뒷면을 절삭해 각을 주어 절곡하는 마감과 절삭없이 곡면으로 절곡하는 마감이 있다. 각을 주어 절곡하는 마감은 판두께가 얇아지고 강도가 저하하므로 뒷면에 철판으로 보강한다.

다. SUS 430은 물론, SUS 304도 해수(염분)에 약하다. 특히 유동하는 해수보다도 정지상태의 해수에 장시간 노출되면 빨리 녹이 발생한다. 염분이 있는 해류바람을 받기 쉬운 입지조건의 외벽에는 좀더 내식성이 좋은 SUS316(몰브덴 함유)을 사용한다.

라. 스테인레스는 대부분 얇은 판으로 사용되므로 넓은 평판상태로 사용하면 용접과 난반사에 의한 굴곡이 생기므로 가능한 한 파형이 있는 형상을 사용하든가 엠보싱마감, 에칭마감 등 굴곡과 난반사가 생기지 않는 마감으로 한다.

마. 벽면의 요철부, 이음부는 먼지 등이 부착하기 어렵고 청소하기 쉬운 단순한 형상으로 한다.

바. 내부 보강용 철재는 아연도금 등의 방청처리를 한다.

사. 용접은 마감면이 변색하므로 가능한 한 보이지 않는 부분에 한다.

아. 복잡한 형상의 창호는 바탕처리후 가조립을 하여 검사한다.

자. 스테인레스의 표면에 연강, 구리 등의 이종금속이 접촉하면 전식이 생겨 녹의 원인이 디므로 가공시 주의한다.

3.1.3 공장가공

가. 전단가공(shearing)

전단가공은 간단히 판재를 절단하는 것만이 아니고, 소요 형상 치수의 구멍 뚫기, 면처리 하기 위한 절단작업을 포함한다. 전단가공시 주의를 요하는 점은 각각의 재료에 맞는 적정 클리어런스(clearance)와 전단(shear)각을 설정하는 것이다.

나. 절삭가공각을 주어 절곡 가공하는 경우, 뒷면에 V자형이나 U자형의 홈을 절삭한다.(단위 ㎜)

판두께	절삭깊이(d)	모서리 반경(r)
1.5	1.0 0.75 0.5	1.2 1.6 2.1

다. 기계가공

스테인레스의 절곡가공은 프레스와 유압벤딩기, 롤포밍(Roll Forming) 등에 의하며 치수는 그림 20035.2와 같다.

그림 20035.2 절곡가공 가능 치수

라. 조립

1) 용접

스테인레스는 거의 모든 용접 방법이 적용 가능하지만, 창호가공의 경우 스포트(spot) 용접이 대부분이다.

2) 기계적 접합

가) 볼트, 나사못 고정 접합

스테인레스는 이종금속과의 접촉으로 전식을 발생시키므로, 볼트와 나사못은 스테인레스재의 것을 사용한다.

강재와 황동재를 사용할 경우는 스테인레스면에 직접 닿지 않도록 졀연한다. 볼트고정 접합의 경우 볼트 구멍 중심부터 접합판 단부까지의 거리를 볼트 직경의 2배 이상으로 한다.

나) 핀 접합

볼트, 리벳에 의한 접합이 아니고 판을 접어끼우는 방법이다.

마. 마감

절곡, 용접 중 생긴 흠집, 오염 부분에 대한 보수 마감을 한다.

3.1.4 검사

검사는 20015.3.2(검사) 다.에 따른다.

3.1.5 공장내 보양

공장조립, 공장가공의 각 단계에서 손상, 오염을 방지하기 위해 보양을 실시한다.

3.2 운반, 저장

운반, 저장은 20020.3.2(운반, 저장)에 따른다.

3.3 창호 설치

창호 설치는 20025.3.3(창호 설치)에 따른다.

3.4 설치 후 보양 및 인도

3.4.1 보양

가. 스테인레스 강판은 앞 뒤 양면을 비닐 시트로 양생한 상태로 공장에서의 구멍뚫기, 절곡, 용접, 조립을 한다.

현장 설치시에도 양생 시트는 벗기지 않고 시공한다.

나. 현장에서 용접하는 경우 스테인레스면에 불꽃이 닿지 않도록 보양한다.

다. 타일과 대리석을 약품 세척하는 경우 스테인레스면에 세척액이 묻으면 변색 발청하므로 묻지 않도록 한다. 오염된 부분은 중성세제액으로 닦아 내도록 한다.

3.4.2 인도

인도에 관한 사항은 20020.3.4(설치후의 보양 및 인도) 다.에 따른다.

05 패널공사

05010 일반사항

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 기준은 EPS(스티로폼), 우레탄, 유리섬유 조립식 패널이 지붕, 외벽으로 사용되는 일반적인 공사에 적용하며 한국산업표준 또는 공인인정기관에서 인정된 재료로 시공하여야 한다.

1.2 제출물

수급인은 공사 착수 전에 시공계획서 및 공인시험기관의 시험성적서와 재료의 견본 등을 담당원에게 제출하여야 한다.

(1) 시공계획서

(2) 시공도

(3) KS F 4724와 KS F 4731에 규정된 품질항목 검사서

(4) 시공부품의 규격

2. 자재

2.1 조립식 패널재료

외벽공사에 사용하는 재료는 한국산업표준 또는 공인인정기관에서 인정된 재료이어야 한다.

2.2 부대공사 재료 및 시공 부속자재

이 공사에 사용되는 자재는 한국산업표준 또는 공인인정기관에서 성능인정 시 사용된 재료와 동일한 것이거나 담당원의 승인을 받은 것을 사용하여야 한다.

2.3 재료의 검사

현장에 반입하는 재료는 규격, 품질에 대하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

2.4 재료의 운반 및 저장

(1) 자재의 손상을 방지하고 하차 시 지게차의 사용이 용이하도록 운반하는 자재의 하부에 운반용 팔레트를 사용한다.

(2) 운반하는 자재는 견고하게 묶어 운반도중에 파손이나 전도되는 것을 방지한다.

(3) 자재를 하차하는 방법은 각 현장조건에 맞추어 시행하되, 장비를 사용하여 하차하는 방법을 원칙으로 한다.

(4) 현장에 반입되는 자재는 소요예정 근접위치에 적재하는 것을 원칙으로 한다.

(5) 패널이 휘거나 변형되지 않도록 평탄한 곳을 택하여 3개소 이상 고임목을 설치한 후 자재를 적재한다.

(6) 현장 내의 적재한 자재는 보호조치를 충분히 하여 충격 또는 이물질 오염 등의 손상이 가지 않도록 한다.

(7) 현장에 반입된 자재의 인양은 크레인 사용을 원칙으로 하며, 소물량이거나 인양높이가 낮을 경우는 윈치나 도르래를 이용한 인력으로 인양한다.

(8) 지붕에 자재를 인양할 경우는 지붕 구조체에 집중하중이 발생하지 않도록 분산하여 인양한다.

(9) 소운반은 현장 여건에 따라서 적절한 방법을 사용하되 특히 자재에 손상이 가지 않도록 주의한다.

2.5 재료의 가공

재료의 가공은 청소가 된 평탄한 면 위에서 행하되, 적절한 공구를 사용하여 시공도 등에 의해 정확한 치수로 가공하여 재료의 손상이 없도록 하여야 한다.

3. 시공

3.1 일반사항

3.1.1 시공계획

시공에 앞서 패널의 골 형태, 색상 및 단열재의 종류, 시공법, 시공도 및 공정계획 등에 대하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

3.1.2 시공 시 유의사항

(1) 콘크리트 슬래브면 등 바닥이 평탄하게 시공되었는가 확인한다.

(2) 철골 등 구조재의 수직 수평이 유지되었는가 확인한다.

(3) 중도리와 층도리가 철재인 경우 두께가 3.2 mm 이하임을 확인하고 이상인 경우 3.2 mm의 형강재를 50 mm 길이로 절단하여 구조체에 설치 후 직결볼트로 패널을 고정한다.

(4) 패널 설치에 필요한 철골 부재, 특히 개구부 보강, 패널이음 부위 보강, 행잉도어 레일설치 부분 직결볼트 체결 부위 등을 철골 체크리스트에 의거⋅확인한다.

(5) 사전에 승인된 시공도에 따라 시공되었는지 실측 후 그 결과치를 감독관에게 통보 및 확인한다.

(6) 패널의 조립시공에 사용되는 모든 자재는 취급에 주의하여 파손 또는 표면흠집이 생기지 않도록 주의해야 한다.

(7) 조립식 패널 조립 시공에 사용되는 조립자재가 외부에 노출되어 사용되는 경우 부식에 강한 재질을 선택하여 시공한다.

(8) 작업 중 발생된 경미한 패널 표면의 흠집은 터치폼 페인트로 방청 처리한다.

(9) 이슬이나 서리, 얼음 등이 트러스에 묻혀 있을 경우 작업자를 절대로 트러스 상부로 올려보내서는 안 된다.

(10) 항상 작업 후에는 시공 완료되지 않은 벽체 상부와 지붕 용마루 쪽에 비나 눈이 들어가지 않도록 반드시 비닐 또는 테이프를 이용하여 막아준다.

(11) 사용 자재는 방청을 위하여 아연 도금한 것을 사용하거나 방청페인트로 도장한다.

(12) 컬러강판으로 제작된 패널의 끝 부분은 반드시 절곡 가공된 자재를 사용하여야 한다.

3.2 종방향 외벽패널 시공

(1) 외벽패널의 조립은 바닥 콘크리트 작업이 끝난 후 그 위에 설치하며 그 바닥면은 평활하여야 한다. 바닥면의 허용차는 3 m당 ±3 mm 정도이어야 하며, 전체적으로 최대 12 mm 이상 높이 차이가 나지 않도록 한다.

(2) 바닥면을 평탄하게 한 후 두께 1.2 mm 이상의 아연도금강판으로 가공된 베이스 채널을 앵커 볼트 등으로 고정 후 패널 조립을 하도록 한다.

(3) 외벽패널 설치 전, 외벽패널을 고정하기 위한 층도리 간격은 KS F 4724의 분포압강도와 면내 전단강도 항목에 의한 결과치를 책임기술자의 검토 및 확인 후 담당원의 승인을 받은 후 설치하여야 한다.

(4) 패널의 폭방향 연결방법은 제혀쪽매 방식의 조립구조를 원칙으로 한다(패널의 폭방향 연결방법은 암수 조립방식의 구조를 원칙으로 하며 별도의 부자재를 사용하여 보강한다).

(5) 패널의 길이가 10 m 이상인 경우, 길이 방향 연결은 내외부에 후레싱을 설치하고 후레싱 사이를 우레탄 현장 발포 등으로 충전하여 침수와 열손실을 막아야 한다.

(6) 외벽패널 고정은 볼트(self drilling screw)([eqn: phi`]6 mm)를 횡방향으로 1 m 간격, 종방향으로 2 m 간격으로 층도리(girth) 등에 고정하며, 수평과 수직 상태를 유지해야 한다. 또한, 풍하중의 영향이 큰 지역에서는 0.5 m 간격으로 고정한다. 이때 사용하는 볼트는 목재용과 철재용으로 구분하여 사용한다.

(7) 외벽패널 고정용 직결나사의 간격은 풍하중에 따른 구조를 책임기술자의 검토 및 확인 후 담당원의 승인을 득한 후 시공을 한다.

3.3 횡방향 외벽패널 시공

(1) 외벽패널의 조립은 콘크리트 작업이 끝난 후 그 위에 설치하며 그 바닥면은 평탄하여야 한다. 바닥면의 허용차는 3 m당 ±3 mm 정도이어야 하며 전체적으로 최대 12 mm 이상 높이 차이가 나지 않도록 한다.

(2) 바닥 콘크리트면이 평활하지 못한 경우 위 항의 허용차 이내로 하기 위하여 건축마감 시공업체에게 의뢰하여 평활상태 유지 후 패널조립을 하도록 한다.

(3) 풍하중에 따른 적정 허용 스팬을 결정하여 보조기둥을 설치한다.

(4) 패널의 길이는 10 m 이하로 하며, 그 양단부는 self drilling bolt(screw)([eqn: phi`]6 mm)에 의하여 주기둥에 고정되고 패널 연결부위 틈새는 백업재(back-up)를 넣고 코킹 처리한 다음 후레싱 마감한다.
또한 보조기둥에는 self drilling bolt(screw)([eqn: phi`]6 mm)를 체결하고 별도의 후레싱은 없다.

(5) 외벽패널 고정은 직결볼트(self drilling screw)를(직경 [eqn: phi`]6 mm) 종방향 1 m 간격으로 보조기둥에 체결하며 수평과 수직의 상태를 유지해야 한다. 또한, 풍하중의 영향이 큰 지역에서는 0.5 m 간격으로 고정한다.

3.4 파라펫 보강패널의 시공

(1) 종방향으로 설치된 외벽의 경우 파라펫 높이(외벽부 상단 직결나사 체결점에서 파라펫 최상단까지의 패널 길이)가 0.7 m 초과할 경우와 모든 횡방향 설치 파라펫 부위에는 내부에 보강패널을 설치한다. 시공 방법은 외벽과 동일하며, 파라펫 후레싱으로 마감한다.

3.5 홈통 시공

(1) 물홈통 지지용 보강 플레이트(ST’L 50×3.2T)는 아연도금이나 소부방청 도장자재를 600 mm (0.6 m) 이하 간격으로 수평을 유지하여 설치 후 지정된 색상의 금속판으로 제작한 홈통을 리벳 등으로 고정한다.

(2) 처마홈통을 설치하고 지붕패널과 접촉하는 면은 부칠 테이프를 접착하여 우수의 침투를 방지한다.

(3) 보온패널 지지용 보강플레이트(ST’L 50×3.2T)를 1 m 간격으로 sub beam과 도리들보(purlin)에 용접하여 고정한다.

(4) 내부 홈통 부위의 실측을 근거로 한 절단된 패널을 연귀 맞춤으로 견고히 설치한다.

(5) 내부 홈통 패널의 꺾인 면은 필요 시 후레싱으로 마감한다.

(6) 홈통을 설치하고 지붕, 벽패널과 접촉하는 면은 부칠 테이프를 접착하여 우수의 침투를 방지한다.

(7) 보온패널은 건축법규 등에서 규정한 수준의 내화성능을 보유하여야 한다.

3.6 검사

(1) 시공 후 패널의 수직 수평상태, 침수 가능성 등을 검사하여야 한다.

(2) 패널의 색상 차이와 접합부의 충전상태를 검사하여야 한다.

(3) 전기배선의 배출구 등 관련 공사와의 안전을 검사하여야 한다.

(4) 시공된 부위의 손상, 균열 등을 검사하여야 한다.

(5) 시공완료 후 청소 및 적절한 보양을 검사하여야 한다.

붙임 표 1

착 공 신 고 서

감독 경유

공     사      명	:

계   약   금   액	:

계 약  년  월  윌	:

계 약 상 착 공 일	:

계 약 상 준 공 일	:

실 착 공 (예정) 일	:

착 공 지 연 사 유	:

첨  부 :	1. 현장기술자 지정신고서(경력증명서 및 자격증 사본 포함)

2. 내역서

3. 공사예정 공정표

4. 착공전 사진

년  월  일

수급인  주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

동래구노인복지관장 귀하

붙임 표 2

현장기술자 지정신고서

1. 공  사  명 :

2. 기술자 현황

구 분	현장대리인	안전관리자	품질관리자
성 명
생년월일
주 소
자격종목 및 등급
자격번호
자격등록 년 월 일
경 력 (년, 월)
사 용 인 감 계	(인)	(인)	(인)

첨 부 : 1. 현장기술자 경력증명서(건설기술관리법 시행규칙 별지 제14호 서식 참조)

2. 자격증 사본

붙임 표 3

공 사 일 지	결재	현장대리인

1. 공사추진

년 월 일 요일 날씨: 최고 ℃ 최저 ℃
구 분	내 용
금일
명일

2. 기능공 출역

기 능 공													인 부			합 계
												소계			소계	금일	누계

3. 장비 현황

장 비										합 계
										금일	누계

4. 자재 반입

품 명	설계량	반입예정량	전일반입량/ 누 계	생 산 업 체	비고

5. 특기사항

붙임 표 4

자재 선정 승인 요청서

승인번호 :          호

품 명	규 격	제조회사명	K.S여부	검 토 의 견

첨부 : 제품자료 및 견본

위 자재에 대하여 승인을 요청합니다.

년     월     일

공사명 :

현장대리인 :                  (인)

동래구노인복지관장 귀하

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

승     인     서

1. 승인번호 :

2. 품    목 :

3. 검토의견 :

위와 같이 검토한 내용을 통보합니다.

년     월     일

몰운대종합사회복지관  공사감독              (인)

붙임 표 5

제   회   기 성 검 사 원

1.  공   사   명  :

2.  위        치  :

3.  계 약  금 액  :  일금	원

4.  요 청  금 액  :  일금	원(       %)

5.  금회요청금액  :  일금	원

6.  계   약   일  :       년     월    일

7.  착   공   일  :       년     월    일

8.  준 공 예정일  :       년     월    일

9.  첨 부  서 류  :  기성부분 총괄내역, 기성공사비내역, 품질시험 ․ 검사성과총괄표

위 공사의 도급시행에 있어서 공사설계도서, 제시방서, 품질관리기준 및 약정대로 기성되	었음을 확인하오며, 만약 공사의 시공감독 및 검사에 관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출합니다.

년     월     일

수급인  주    소 :

상    호 :

대 표 자:                  (인)

동래구노인복지관장 귀하

붙임 표 6

준  공  검  사  원

1.  공   사   명  :

2.  위        치  :

3.  계 약  금 액  :  일금	원

4.  요 청  금 액  :  일금                                   원 (           %)

5.  계   약   일  :        년    월    일

6.  착   공   일  :        년    월    일

7.  준 공 예정일  :        년    월    일

8.  실 제 예정일  :        년    월    일

9.  첨 부  서 류  :  준공부분 총괄내역, 준공공사비 내역, 품질시험ㆍ검사성과총괄표,

준공사진, 공사기록부

위  공사의 도급시행에 있어서 공사설계도서, 제시방서, 품질관리 기준 및 약정대로준공되었음을 확인하오며, 만약 공사의 시공감독 및 검사에 관하여 하자가 발견된 때에는 즉시 실액보상 또는 재시공할 것을 서약하고, 이에 준공검사원을 제출 합니다.

년     월     일

수급인  주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                                     (인)

동래구노인복지관장 귀하